ТАБЛИЦЫ

Таблица 1

Состав исходной шихты и металла после выплавки (мас.%)

Table 1. Composition of initial charge and metal after smelting (wt.%)

| № плавки | Шихтовая смесь |  |  |  |  | Металл |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fe2O3 | Cr2O3 | MnO2 | CrN | Al | Cr | Mn | N | C | O | Al |
| 1 | 51 | 20 | - | - | 27 | 26 | - | 0.98 | 0.12 | 0.02 | 0.07 |
| 2 | 48 | 11 | 12 | 3 | 26 | 23 | 8.6 | 1.15 | 0.07 | 0.03 | 0.08 |

Таблица 2

Механические свойства высокоазотистой стали (плавка № 2)

-----------------------------------------------------------

Table 2. Mechanical properties of high-nitrogen steel (melt No. 2)

| Состояние стали | Твердость, HRC ед. | в, МПа | ,  |
| --- | --- | --- | --- |
| Литое | 43 | - | - |
| Прокованное | 50 | 1230 | 4.9 |
| Закаленное | 37 | 1324 | 27 |