Таблица  2.  Параметры системы, отвечающие заключительному циклу  расчетов  (Zmax )

Table 2. System parameters corresponding to the final calculation cycle (Zmax)

| СО2/СО | 0 | 0,05 | 0,14 | 0,25 | 0,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО, об. % | 100 | 95 | 87,5 | 80 | 75 |
| Zmax | 15 | 35 | 35 | 32 | 14 |
| V, м3/т | 102 | 238 | 238 | 218 | 95 |
| Мг, моль | 15 | 35 | 35 | 32 | 14 |
| СNiO, масс. % | 0,05 | 0,13 | 0,77 | 1,51 | 1,74 |
| CFeO, масс. % | 17,06 | 17,27 | 17,43 | 17,43 | 17,39 |
| CO* % | 96,3 | 94,8 | 87,5 | 80,0 | 74,9 |
| CO2 * % | 3,7 | 5,2 | 12,5 | 20,0 | 25,1 |
| кратность шлака | 41 | 57 | 75 | 164 | 3418 |
| CNi, % | 70,3 | 77,5 | 86,05 | 89,45 | 91,0 |
| φNi, % | 97,8 | 93,1 | 65,3 | 31,4 | 4,3 |
| φ Fe, % | 4,4 | 2,9 | 1,1 | 0,4 | 0,04 |