**Т а б л и ц а 1**

**Результаты элементного анализа образцов карбида ванадия**

***Table 1.* Results of elemental analysis of vanadium carbide samples**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Образец | Содержание, масс. % | | |
| V | Примеси | Собщ |
| #3-1500 | 80,34 | 1,61 | 17,2 |
| #4-1600 | 80,06 | 1,56 | 17,3 |

Таблица 2

**Результаты седиментационного анализа**

*Table 2.* **The results of sedimentation analysis**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образец | Средний размер 50 % частиц и агрегатов, мкм | Средний размер частиц и агрегатов, мкм | Стандартное отклонение, мкм | Показатель асимметричности |
| #3-1500 | 11,0 | 9,2 | 2,32 | -0,39 |
| #4-1600 | 11,3 | 9,4 | 2,29 | -0,39 |