Т а б л и ц а 1

Результаты элементного анализа образцов карбида ванадия

Table 1. Results of elemental analysis  of vanadium carbide samples

| Образец | Содержание, масс. % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V | Примеси | Собщ |
| #3-1500 | 80,34 | 1,61 | 17,2 |
| #4-1600 | 80,06 | 1,56 | 17,3 |

Таблица 2

Результаты седиментационного анализа

Table 2. The results of sedimentation analysis

| Образец | Средний размер 50 % частиц и агрегатов, мкм | Средний размер частиц и агрегатов, мкм | Стандартное отклонение, мкм | Показатель асимметричности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #3-1500 | 11,0 | 9,2 | 2,32 | -0,39 |
| #4-1600 | 11,3 | 9,4 | 2,29 | -0,39 |