Таблица  2.  Параметры, соответствующие завершающему циклу  расчетов  (Zmax ) при различных составах конвертированного газа (табл. 1)

The parameters corresponding to the final calculation cycle (Zmax) for different compositions of the converted gas (Table 1)

| Образец газа (табл. 1) | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zmax | 8 | 11 | 21 |
| Мг, моль | 8 | 11 | 21 |
| СNiO, масс. % | 0,028 | 0,177 | 0,884 |
| CFeO, масс. % | 16,89 | 17,29 | 17,44 |
| V, м3/т | 54 | 74,7 | 142,5 |
| Н2 *, % | 58,8 | 53,45 | 38,47 |
| Н2О *, % | 8,3 | 13,21 | 28,19 |
| СО *, % | 32,1 | 31,4 | 28,08 |
| СО2 *, % | 1,16 | 1,97 | 5,24 |
| Кратность шлака | 46 | 59 | 97 |
| CNi, % | 65,3 | 78,1 | 87,6 |
| φNi, % | 98,5 | 90,4 | 51,7 |
| φ Fe, % | 5,5 | 2,7 | 0,77 |