Таблица

к статье Максимова А. Б., Шевченко И. П., Ерохиной И. С. «Толстолистовой прокат с изменяющимися механическими свойства по толщине»

Таблица

Механические свойства стали А32

Table

Mechanical properties of A32 steel

| Вид термо-обработки | 1σT , МПа | 2 σB, МПа | 3 δ, % | Работа удара* К,Дж | Максимальная нагрузка при изгибе*, Н | Угол изгиба,* град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормализация | 365 | 466 | 32,0 | 258 | 1250 | 118 |
| Закалка с отпуском | 487 | 595 | 21,3 | 262 | 1400 | 112 |
| Односто роннее охлаждение | 483 | 600 | 21,5 | >300 262 | 1450 1380 | 107 117 |

*числитель – сжатие со стороны ускоренного охлаждения (вариант 2),

знаменатель - растяжение с неохлажденной стороны (вариант 1).

1 -Предел текучести, 2 - Временное сопротивление разрыву, 3 - Относительное удлинение,