Таблица 1. Химический состав исследуемых материалов.

| Материал | Содержание легирующих элементов, % по массе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Mo | W | Fe | Al | Ni (основа) | Другие |
| Ni3Al | 0,01 | 5 | 16,3 | 1,3 | 5 | 72,4 | - |
| Ni3Al + W | 0,08 | 3 | 43 | 0,5 | 4,5 | 48,9 | - |
| „нимовал” | 0,002-0,013 | 10,8-10,3 | 11,3-11,0 | - | 6,0-6,18 | 69-71 | Mn=0,01-0,1; Si=0,01-0,1; Y=0,01 |