Таблица 2. Значения пределов текучести σ0,2 (в МПа) исследуемых материалов.

| Т, ºС | Никелевый сплав | Композиционный материал |
| --- | --- | --- |
| 20 | 674 ± 59 | 1152 |
| 750 | 294 ± 29,4 | - |
| 800 | - | 392 ± 49 |
| 1000 | 123,5 ± 19,6 | 198 ± 15,7 |
| 1100 | 80,4 ± 6,9 | 87,2 ± 6,9 |
| 1200 | 42,1 ± 2,9 | 48 ± 2,9 |
| 1300 | 0** | * |

* - испытание при этой температуре не проводили;

** - поведение под нагрузкой, характерное для твёрдо-жидкого состояния с нулевой прочностью при сжатии.