Таблица 3. Пределы ползучести и скорости ползучести исследованных материалов.

| Материал | Т, ºС | Анализируемые характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заданный уровень напряжения, МПа | Рассчитанная скорость ползучести, %/час | Заданная скорость ползучести, %/час | Рассчитанный предел ползучести, МПа |
| Никелевый сплав | 1000 | 30 35 40 45 | 6,1 8,7 11,7 15,2 | 1 3 6 10 | 13,6 22,1 30 37,4 |
|  | 1100 | 7,5 10 12,5 15 | 8,0 19,5 38,8 68,2 | 3 10 30 | 7,0 8,9 11,1 |
|  | 1200 * | 1,5 2,0 2,5 3,0 | 4,8 11,2 21,9 38,1 | 3 10 20 30 | 1,5 1,9 2,0 2,6 |
| Композит с сотовой структурой | 1000 | 30 35 40 45 | 1,6 2,4 3,3 4,5 | 1 3 6 10 | 26,4 38,3 48,5 57,7 |
|  | 1100 | 7,5 10 12,5 15 | 3,1 5,1 7,4 10,1 | 3 10 30 | 7,4 15 28,5 |
|  | 1200 | 2,5 5,0 7,5 10 12,5 | 4,7 18,5 41 72 111,6 | 3 10 20 30 | 2,0 3,7 5,2 6,3 |

* - прогноз по уравнениям Холломона.