Таблица 1.  Распределение частиц по размерам и относительный объем частиц каждого размера в торфяной суспензии, полученной в результате обработки (измельчения) в кавитаторе и в планетарной мельнице

Table 1. The particle size distribution and the relative volume of particles of each size in the peat slurry obtained as a result of processing (grinding) in a cavitator and in a planetary mill

| Кавитатор |  |  |  |  |  |  |  | Планетарная мельница |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределение частиц по размерам, нм |  | % |  | Объемное распределение, нм | % |  |  | Распределение частиц по размерам, нм | % | Объемное распределение |  | % |
| 438.7±151.1 | 15 |  | 336.5±90.8 |  |  | 2 |  | 375.3±58.8 | 5 | 348.5±54.5 | 1 |  |
| 8183.2±6123.2 | 60 |  | 2265.6±1282.8 |  |  | 90 |  | 3335.2±823.5 | 19 | 2811.6±654.2 | 1 |  |
| 35139.6±5069.7 | 12 |  | 31377.2±2833.1 |  |  | 6 |  | 73625.7±63991.4 | 76 | 21809.4±11349.4 | 98 |  |
| 65908.1±12690.4 | 13 |  | 55000.7±12004.3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Показатель полидисперсности |  |  |  |  |  |  | 0.750 | Показатель полидисперсности |  |  |  | 1.676 |