Подписи к рисункам.

Рис.1. Микроструктура стали Ст.3 в исходном состоянии (а) и после отжигов при 465 ºС в течение 2 часов (б) и при 530 ºС в течение 30 минут (в).

Рис.2. Обобщённая диаграмма рекристаллизации феррита стали Ст.3. Фрагмент а) - А, В – гиперплоскости.; А – разделяет наклёп от начала рекристаллизации, В – соответствует концу первичной рекристаллизации. Фрагмент б) – положение точек, соответствующих началу рекристаллизации (синие) и концу рекристаллизации (красные) относительно гиперплоскости В.

Рис.3. Влияние степени деформации (фрагмент а, отжиг при 730 ºС), температуры (фрагмент б, для степени деформации 80 %) и времени отжига (фрагмент в, отжиг при 730 ºС) на размер рекристаллизованного зерна в стали Ст.3.

Рис 4. Графические характеристики уравнения Холломона. а) - связь параметра Холломона РН (для случая СН = -10) и размера  (в мкм) рекристаллизованного зерна стали Ст.3; пунктирная линия – линейная аппроксимация данных; б) – поиск оптимального значения константы СН { Δ = √∑ [ log (d)ЭКСП - log (d)РАСЧЁТ]2 / (n – 2) }; в) – соотношение между расчетными  (по уравнению(2)) и экспериментальными значениями размеров зёрен.