Таблица 1 – Фазовый состав минеральной части образцов, полученный на рентгеновском аналитическом комплексе ARL 9900 Workstation IP3600

Table 1 – Phase composition of the mineral part of the samples obtained at the x-ray analytical complex ARL 9900 Workstation IP3600

| Образцы | Минеральный состав |
| --- | --- |
| Бурый уголь | Кварц (SiO2), глины каолинитовой группы (Al2Si2O5(OH)4) |
| Коксик орешек | Кварц (SiO2), Al4.75 Si1.25 O9.63, Fe |
| Газовый уголь | Кварц (SiO2), глины каолинитовой группы (Al2Si2O5(OH)4) |
| Полукокс | Кварц (SiO2), магнетит (Fe3O4) |

Таблица 2 – Элементный состав пробы газового угля

Table 2 – Elemental composition of gas coal sample

| Массовая доля элемента, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bi | Fe | Mg | Mn | Sn | Pb | Cr | Ti | Sb | Al |
| < 1 . 10-5 | 0,3 | 0,007 | 0,0001 | 0,0001 | < 1 . 10-4 | 0,005 | 0,1 | 0,002 | > 1 |

Продолжение табл. 2 Continued table 2

| Массовая доля элемента, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Zn | Si | Ni | Ca | Co | As | Cu | Cd | Mo | V |
| 0,08 | > 0,1 | 0,0008 | 0,05 | < 0,001 | < 0,0005 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0005 |

Таблица 3 – Оценка правильности результатов ионометрического определения фтора методом варьирования навески (n=10; P=0,95)

Table 3 – Estimation of correctness of results of ionometric determination of fluorine by the method of variation of the sample (n=10; P=0,95)

| Образец | Масса навески, г | Содержание фтора xср, % масс. | SR*, % масс. | tэксп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовый уголь | 1,0000 ± 0,0005 | 0,006 | ± 0,001 | 2,21 |
|  | 1,5000 ± 0,0005 | 0,007 | ± 0,001 |  |
| Полукокс | 1,0000 ± 0,0005 | 0,006 | ± 0,001 | 2,21 |
| * SR - среднее квадратичное отклонение (СКО) воспроизводимости – reproducibility standard deviation |  |  |  |  |

Таблица 4 – Варьирование навески образца газового угля в единичных опытах

Table 4 –Variation of sample weight of gas coal in single experiments

| Масса навески, г | Массовая доля фтора, % |
| --- | --- |
| 0,500 | 0,006 |
| 0,500 | 0,005 |
| 0,700 | 0,006 |
| 1,300 | 0,006 |

Таблица 5 – Метрологические характеристики ионометрического определения фтора (n = 10; Р = 0,95)

Table 5 – Metrological characteristics of ionometric determination of fluorine (n = 10; P = 0,95)

| Образец | Содержание фтора, % масс. | Значения характеристик, % отн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Относительное стандартное отклонение повторяемости Sr, | Относительное стандартное отклонение промежуточной прецизионности SI | ± Δ* |
| Газовый уголь | 0,006 | 7,5 | 12 | 25 |
| Полукокс | 0,007 | 7,5 | 13 | 26 |
| * ± D – границы, в которых с вероятностью 95%, находится относительная погрешность результатов измерений |  |  |  |  |