Рис. 1. Методика исследования взаимодействия пары материалов: а – кинетика контактного нагрева способом лежачей капли; б – кинетика бесконтактного нагрева способом лежачей капли.

Fig. 1. Methods of studying the interaction of pairs of materials: a – the kinetics of contact heating method reclining drops; b – the kinetics of non-contact heating method reclining drops.

Рис. 2. Поверхность растворимости в системе Fe-C-W в диапазоне температур 1200–2200 °С при давлении 0,1 МПа, рассчитанная на программном комплексе «FactSage».

Fig. 2. The surface of the solubility in the system Fe-C-W in the temperature range 1200-2200 °C at a pressure of 0,1 MPa, designed for complex software «FactSage».

Рис. 3. Кинетика высокотемпературного взаимодействия образца низкоуглеродистой стали с подложкой WC в атмосфере аргона по методике бесконтактного нагрева: 1 – капельница с расплавленным металлом; 2 – подложка; 3 –капля выдавливаемого металла; 4 – место впитывания металла в подложку); а – выдавливание капли (Т=1650 °С); б – взаимодействие металла и подложки (Т=1650 °С); в – процесс впитывания капли металла в подложку (Т=1650 °С); г – впитавшаяся капля металла в подложке (Т=1650 °С).

Fig. 3. Kinetics of interaction of high-carbon steel sample with WC substrate under argon contactless heating procedure: 1 – dropper with the molten metal; 2 – a substrate; 3 – a drop of extruded metal; 4 – a place of metal absorbed into the substrate); a – squeezing the drop (T = 1650 °C); b – reacting the metal and the substrate (T = 1650 °C); c – process metal droplets absorbed into the substrate (T = 1650 °C); d – embedded metal droplet in the substrate (T = 1650 °C).

Рис. 4. Схема исследования подложек из монокарбида вольфрама после экспериментов: 1 – область впитывания металла; 2 – область, прилегающая к области впитывания; 3 – край образца в верхней горизонтальной грани; 4 – область под впитавшимся металлом; 5 – край подложки, граничащий с верхней горизонтальной гранью; 6 – край подложки, граничащий с нижней горизонтальной гранью.

Fig. 4. The study design of the tungsten substrate monocarbide following experiments: 1 – area of the metal absorbed; 2 – area, adjacent to the area of absorption; 3 – edge of the sample at the top of the horizontal leg; 4 – soak up the area under the metal; 5 – substrate region, bordering on the upper horizontal edge; 6 – the substrate region, bordering on the lower horizontal edge.

Рис. 5. Микроструктуры и места отбора спектров с подложки из монокарбида вольфрама после экспериментов по методике контактного нагрева: а – в области впитывания металла 1; б – в области, прилегающей к зоне впитывания 2; в – на краю образца в верхней горизонтальной грани 3, (×1000).

Fig. 5. Microstructures and place spectra substrate selection of tungsten monocarbide experiments after contact heating method: a – absorbency in metal 1; b – in the region adjacent to the absorption zone 2; c – on the edge of the specimen into the upper horizontal side 3, (× 1000).

Рис. 6. Микроструктуры и места отбора спектров с подложки из монокарбида вольфрама после экспериментов по методике бесконтактного нагрева: а – в области впитывания металла 1; б – в области, прилегающей к зоне впитывания 2; в – на краю образца в верхней горизонтальной грани 3, (×1000).

Fig. 6. Microstructures and spectra sampling point with a substrate of tungsten monocarbide after experiments contactless heating procedure: a – absorbency in metal 1; b – in the region adjacent to the absorption zone 2; c – on the edge of the specimen into the upper horizontal side 3, (× 1000).

Рис. 7. Микроструктуры и места отбора спектров с подложек из монокарбида вольфрама после экспериментов по обеим методикам: а – в области, прилегающей к зоне впитывания 4; б – на краю подложки граничащей с верхней горизонтальной гранью 5; в – на краю подложки граничащей с нижней горизонтальной гранью 6; (×1000).

Fig. 7. Microstructures and spectra with sampling point of tungsten monocarbide substrates after experiments on both procedures: a – in the region adjacent to the absorption zone 4; b – at the substrate edge bordering on the upper horizontal face 5; c – at the substrate edge bordering on the lower horizontal edge 6; (× 1000).

Таблица 1. Химический состав образцов металла низкоуглеродистой стали

Table 1. Chemical composition of metal samples of low-carbon steel

Таблица 2. Состав спектров отобранных с подложек

Table 2. Composition of spectra of the substrates

Таблица 3. Состав спектров отобранных с подложек

Table 3. Composition of spectra selected substrates