УДК 537.814

ИССЛЕДОВАНИЕ НА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ 
ТОКОНЕСУЩЕЙ ЖИДКОСТИ В ВАННЕ ДППТ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
ВНЕШНЕГО ВЕРТИКАЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Ячиков И.М., Портнова И.В., Ларина Т.П.

STUDY OF THE BEHAVIOR OF CURRENT-CARRYING LIQUID 
IN THE BATH DC ARC FURNACE BY AN EXTERNAL VERTICAL 
MAGNETIC FIELD ON A PHYSICAL MODEL

Yachikov I.M., Portnova I.V., Larina T.P.

При воздействии внешнего магнитного поля на токонесущий расплав, находящийся в ванне дуговой печи постоянного тока (ДППТ), возникают объемные электромагнитные силы (ОЭМС), которые приводят его в движение. Такое воздействие на металл и шлак может нести как положительные эффекты, связанные с кондукционным перемешиванием, интенсифицирующим протекание тепломассобменных процессов, так и отрицательные - возникновение интенсивных течений, вымывающих футеровку печи, сильное отклонение дуги от вертикали или характерное ее движение по поверхности расплава [1].

Кондукционное перемешивание металла в ванне ДППТ является перспективным процессом [2, 3], однако оно практически не используется. Прежде всего, это связано с отсутствием эффективных с точки зрения энергопотребления управляемых источников внешних магнитных полей, а также с недостаточно изученными вопросами характера течений в ванне ДППТ под действием магнитного поля заданной напряженности и конфигурации.

Один из возможных энергоэффективных способов кондукционного перемешивания связан с изменением напряженности магнитного поля в разных областях токонесущего расплава ванны от внешних проводников с током заданной конфигурации [4–8]. Внешнее вертикальное магнитное поле предлагается создавать шиной токоподвода к подовому электроду, выполненной в виде пространственной винтовой линии, имеющей один или несколько витков одного или разного диаметра или плоской спирали. Внутри винтовой линии может находиться сердечник из ферромагнитного материала, перемещая который в вертикальном и (или) горизонтальном направлениях можно управлять изменением величины напряженности магнитного поля в разных областях токонесущего расплава ванны [4, 5].

Теоретическое и экспериментальное изучение течения токонесущего расплава под действием собственных и внешних магнитных полей связано с серьезными, а в ряде случаев непреодолимыми, сложностями [9, 10]. Экспериментальное изучение структуры потоков жидкого металла - очень непростая задача даже в лабораторных условиях на «холодных», т.е. имеющих температуру плавления близкую к комнатному значению, жидких металлах [11, 12]. В частности, невозможно изучение общего характера МГД-течений из-за непрозрачности металлов.

Более удобными с точки зрения наблюдений являются прозрачные токопроводящие жидкости, однако встают проблемы, связанные с их низкой электропроводностью, например проводимость пресной воды – (2–5)∙10-3 (Ом∙м)-1, морской воды – (3–5)∙10-3 (Ом∙м)-1. Для сравнения: удельная проводимость жидкой стали (0,6–0,9) ∙106 (Ом∙м)-1, жидкого олова при температуре плавления – 2,1∙106 (Ом∙м)-1.

Низкая электропроводность подобных жидкостей не позволяет в моделируемой ванне обеспечить необходимые плотности тока, так как при его увеличении возникают и резко развиваются нежелательные побочные эффекты, такие как электролиз и нагрев. При исследовании электровихревых течений (ЭВТ) на «холодной» модели объемная электромагнитная сила (сила, действующая на единицу токонесущего объема жидкости) пропорциональна квадрату плотности тока, поэтому изучение таких течений на моделях с использованием неметаллических жидкостей практически невозможно [13].

При исследовании воздействия внешнего магнитного поля на токонесущий расплав объемную электромагнитную силу в произвольной точке можно записать как [2, 13]

f=μ0J×H,						(1)

где J― вектор плотность тока; H― вектор напряженности магнитного поля, создаваемого внешними токами. Из этого выражения видно, что при моделировании течения токонесущей жидкости кроме плотности тока на ОЭМС оказывает влияние значение напряженности внешнего магнитного поля. Отсюда возникает принципиальная возможность изучения таких течений на моделях с использованием неметаллических жидкостей.

Целью данной работы является исследование на физической «холодной» модели характера течения токонесущей жидкости в ванне ДППТ под действием внешнего вертикального магнитного поля.

Рассмотрим действие на токонесущий расплав, находящийся в ванне ДППТ, внешнего вертикального магнитного поля. Запишем выражение (1) через проекции плотности тока и магнитного поля в цилиндрической системе координат, в которой ось z совпадает с осью ванны

f=μ0(JϕHz−JzHϕ)er+μ0(JzHr−JrHz)eϕ+μ0(JrHϕ−JϕHr)ez.	(2)

Рассмотрим ОЭМС в ванне под действием вертикальной составляющей магнитного поля Hz. В этом случае выражение (2) принимает следующий вид

f=fr+fϕ=−μ0JϕHzer−μ0JrHzez, 			(3)

из которого следует, что объемная электромагнитная сила f имеет две проекции: fr и fϕ. Радиальная Jr и азимутальная Jϕ составляющие тока приводят к азимутальному и радиальному движению жидкости.

Даже если напряженность внешнего магнитного поля во всех точках ванны одинакова, объемные электромагнитные силы имеют вихревой характер из-за того, что ток, проходя по ванне от подового электрода к области пятна дуги, пространственно неоднороден, т.е. rot  {fϕ≠0.

Таким образом, при наличии только вертикальной составляющей внешнего магнитного поля объемная электромагнитная сила в ванне ДППТ имеет лишь две проекции, расположенные в горизонтальной плоскости: fr и fϕ, при этом электромагнитная сила носит вихревой характер.

Для изучения движения жидкости в магнитном поле была создана экспериментальная установка (рис. 1), ее геометрические характеристики приведены в табл. 1. В качестве ванны использовалась пластиковая емкость по форме подобная ванне ДППТ. В качестве модельной жидкости использовался раствор поваренной соли. Он содержал в 100 г воды примерно 25 г NaCl (это почти максимально возможное содержание при 200С). Электрический ток к жидкости подводился через металлический стрежень (катод), размещенный по оси ванны и погруженный в раствор на 2–3 мм. В качестве анодов, имитирующих подовые электроды, использовались круглые металлические пластины. На подине ванны размещались четыре круглых подовых электрода, причем ось первого совпадала с осью ванны, а оси трех остальных - на расстоянии ΔL=40 мм от оси ванны, двухгранный угол между осями двух смежных электродов и осью ванны составлял 900.

а						б

Рис. 1. Общий вид экспериментальной установки (а) и основные размеры ванны (б): 1 – пластиковая ванна; 2 – водный раствор поваренной соли; 3 – катод; 
4 – аноды (подовые электроды); 5 – электромагнит

Таблица 1

Геометрические параметры модельной ванны и токоподводов

| Параметр | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Диаметр ванны, мм | Dв=2Rв | 140 |
| Диаметр подины, мм | dв | 100 |
| Диаметр ванны по жидкости, мм | Dж=2Rж | 129 |
| Высота ванны, мм | hв | 40 |
| Диаметр катода в месте контакта с жидкостью, мм | d | 5 |
| Угол откоса ванны, мм | φ0 | 60 |
| Расстояние между осями подовых электродов и ванны, мм | ΔL | 40 |
| Диаметр подового электрода, мм | da | 15 |
| Высота наполнения ванны, мм | Hж | 26 |

Под ванной устанавливался электромагнит, представляющий собой катушку из 2400 витков с сердечником 34х34 мм. На электромагнит подавался постоянный электрический ток от источника, включающего в себя ЛАТР и двухполупериодный выпрямитель, кроме этого, имелась возможность переключать направление тока. Напряженность магнитного поля измеряли магнитометром ИМАГ-400Ц, имеющим максимальную погрешность±1%.

Результаты измерения внешнего магнитного поля, создаваемого электромагнитом, вблизи подины модельной ванны при отсутствии жидкости и вблизи свободной поверхности при ее наличии для разных токов, проходящих через электромагнит, показаны на рис. 2.

аб

Рис. 2. Напряженность магнитного поля: а – вблизи свободной поверхности жидкости; 
б – на подине (расстоянии ~10 мм от сердечника) при разных токах, 
проходящих через электромагнит

От независимого регулируемого источника питания постоянного тока подавалось напряжение между катодом и анодом. Ток, проходящий через водяной раствор поваренной соли, можно было плавно изменять в диапазоне от 0 до 4 А.

Была проведена серия экспериментов, в которых визуально и с использованием видеосъемки изучался характер движения жидкости при изменении тока, проходящего через водяной раствор поваренной соли, направление внешнего магнитного поля для различных комбинаций подключения подовых электродов.

При подключении одного подового электрода как центрального, так и смещенного от оси ванны, в начальные моменты времени наблюдается вращение жидкости в горизонтальной плоскости, причем оно направлено взаимно обратно вблизи верхнего и нижнего электрода. Это объясняется противоположным направлением силы Лоренца, действующей на элемент токонесущей жидкости вблизи верхнего и нижнего электрода. За некоторое время (3-8 с) верхнее течение, как более сильное, «вытесняет» нижнее, и дальнейшее вращение жидкости по всему объему ванны происходит в одном направлении. Это можно объяснить тем, что объемная электромагнитная сила пропорциональна плотности тока и напряженности магнитного поля, а в районе катода плотность тока Jk (из-за разных площадей токоподводов) в 9 раз больше, чем в районе анода (Jk/Ja=Sа/Sk=(da/dk)2), и это не компенсируется более низким значением напряженности магнитного поля вблизи катода относительно анода.

После установления движения в ванне при смене направления магнитного поля наблюдается торможение жидкости, и направление ее течения меняется на противоположное. Интересно, что в областях вблизи боковых стенок ванны течение более инерционно во времени, поэтому оно продолжается относительно долго (8-12 с), оставаясь противоположным новому движению и лишь спустя некоторое время медленно тормозится и меняет направление. При отключении внешнего магнитного поля или тока течение жидкости постепенно затухает за время около 10 с.

При подключении смещенного от оси ванны на ΔL подового электрода наблюдалась застойная зона шириной около 1 см между стенкой ванны и рабочим подовым электродом, ее площадь практически не меняется при изменении значения и направления магнитного поля.

При использовании подового электрода, ось которого совпадает с осью ванны, при тех же параметрах тока и внешнего магнитного поля, что и при смещенном от оси ванны на ΔL подового электрода, течение жидкости более слабое. Наиболее интенсивное движение имеет место в центральной области ванны (r<Rж/3). При приближении к боковой стенке скорость жидкости снижается и визуально наблюдается застойная зона, размер которой уменьшается по мере увеличения тока через ванну и (или) внешнего магнитного поля.

Проведена оценка скорости жидкости на ее свободной поверхности при подключении подового электрода, смещенного от оси ванны. Видеосъемка проводилась со скоростью 30 кадров/c цифровой камерой Canon PawerShot A710IS.

Количественно скорость жидкости на ее свободной поверхности определялась из наблюдения за движением «маячков», в качестве которых использовались мелкие твердые частицы, образующиеся при разрушении электролизом электродов, или мелкие кусочки бумаги (рис. 3).

Рис. 3. Модельная ванна с «маячками» при измерении скорости жидкости на ее поверхности: 1 - измерительный сектор; 2 - место расположения подового электрода

Определялось количество кадров при прохождении «маячков», расположенных на расстоянии r от оси ванны сектора α=900, поэтому приближенно путь, пройденный частицами жидкости, находился как длина дуги rπ/2. При этом подовый электрод находился на биссектрисе угла α.

На рис. 4 показаны экспериментальные зависимости азимутальной скорости течения жидкости на свободной поверхности в зависимости от безразмерного расстояния до оси ванны при разных токах, проходящих через ванну. Видно, что при смещении подового электрода от оси ванны общий уровень скоростей жидкости выше, чем для подового электрода, совпадающего с осью ванны. Объясняется это увеличением доли горизонтальной составляющей тока. При смещении подового электрода от оси ванны азимутальная скорость течения жидкости в секторе над подовым электродом имеет сложный характер (рис. 4, б). В других секторах характер течения близок к показанному на рис. 4, а.

а				б

Рис. 4. Азимутальные скорости течения жидкости по радиусу ванны при разных токах, проходящих через: а – осевой подовый электрод; б – смещенный подовый электрод (ток через электромагнит 2 А)

Рассмотрим насколько реально создать условия движения металла с такими же характерными скоростями применительно к промышленной печи. Возьмем в качестве оригинала ванну сталеплавильной печи ДППТ-5 стандартной конфигурации с одним подовым электродом при следующих параметрах: I'=6 кА; радиус ванны по жидкому металлу Rв'=1245 мм; высота ванны по жидкому металлу и шлаку Hв'=340 мм.

В качестве определяющих критериев можно выбрать число N=Iμ0HL/ρν2=idem и число Рейнольдса Re=LW/ν=idem. Критерий N, ответственный за интенсивность азимутального вращения токонесущей жидкости под действием внешнего магнитного поля, впервые введенный в работе [14] и определяющий соотношение электромагнитных сил, возникающих под действием внешнего магнитного поля на токонесущий расплав, и сил вязкости.

Оценим основные масштабы и симплексы по порядку величины MI=I'I~103- масштаб токов, ML=L'L~10- геометрический масштаб, Mρ=ρ'ρ~10 - отношение плотностей жидкостей, Mν=ν'ν~1- отношение кинематических вязкостей. Данные, относящиеся к оригиналу, записываются со штрихом. Пусть азимутальные скорости течения металла в реальной ванне будут того же порядка, что и на модели (~10 мм/c), тогда MW=W'W~1. Из определяющих критериев получим масштаб по напряженности магнитного поля

MH=H'H=MW2MLMρMI~10−1.

Таким образом, напряженность магнитного поля на промышленной печи должна быть на порядок меньше, чем на лабораторной установке, то есть порядка 
5 кА/м.

Математическое моделирование применительно к промышленной сталеплавильной печи ДППТ-5 при различных конструкциях токоподводящей шины, рассмотренное в работах [9, 10], показало что, создание магнитных полей в ванне расплава с напряженностью порядка 10 кА/м вполне реально.

Необходимо отметить, что внешнее вертикальное магнитное поле в ДППТ существенно воздействует и на электрическую дугу. При ее случайном отклонении от вертикали возникают электромагнитные силы, приводящие дугу к быстрому вращению относительно вертикальной оси. Это требует дополнительного исследования.

Выводы.

1. Показана принципиальная возможность изучения характера течения токонесущего расплава под воздействием внешних магнитных полей на моделях с использованием неметаллических электропроводящих прозрачных жидкостей.

2.Экспериментально на «холодной» модели установлен характер течения жидкости в ванне ДППТ при подключении центрального или смещенного от оси ванны подового электрода.

3. При воздействии на токонесущую жидкость вертикального магнитного поля возникает ее азимутальная закрутка, причем направление вращения расплава в горизонтальной плоскости меняется при изменении направления вертикального магнитного поля на противоположное.

4. Показано, что при смещении оси подового электрода от оси ванны увеличивается средняя скорость вращения жидкости в горизонтальной плоскости. Так при смещении подового электрода на расстояние 4/5 радиуса подины средняя скорость течения жидкости на поверхности ванны возрастает примерно в 2 раза, при этом размер застойной зоны вблизи боковых стенок ванны сокращается на 70%.

5. Определен порядок напряженности вертикального магнитного поля для кондукционного перемешивания ванны ДППТ малой вместимости.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Миронов, Ю.М. Теоретическая электротехника электрических электродных печей / Ю.М. Миронов. – Чебоксары: ЧувГУ. – 1997. – 232 с.

2. Гельфгат, Ю.М. Жидкий металл под действием электромагнитных сил / Ю.М. Гельфгат, О.А. Лиелаусис, Э.В. Щербинин – Рига: Зинатне. – 1975. − 248 с.

3. Повх, И.Л., Магнитная гидродинамика в металлургии / И.Л. Повх, А.Б. Капуста, Б.В. Чекин. - М., Металлургия, 1974. –  240 с.

4. Пат. на ПМ 126810 РФ, МКИ7 H05B 7/20 Электродуговая печь постоянного тока / И.М. Ячиков, И.В. Портнова, Р.Ю. Заляутдинов. Опубл. 10.04.2013.

5. Пат. на ПМ 119556 РФ, МКИ7 H05B 7/20 Электродуговая печь постоянного тока / И.В. Портнова, И.М. Ячиков, О.А. Харченко. Опубл. 20.08.2012.

6. Ячиков, И.М. Поведение магнитного поля в ванне дуговой печи постоянного тока при разной конструкции токоподводящей шины к подовому электроду / И.М. Ячиков, И.В. Портнова // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. – 2015. – № 1. – С. 76–81.

7. Ячиков, И.М. Исследование магнитного поля в ванне дуговой печи постоянного тока при разной форме токоподводящей шины к подовому электроду / И.М. Ячиков, Р.Ю. Заляутдинов // Изв. вузов. Черная металлургия. - 2014, № 3. - С. 58-63.

8. Ячиков, И.М., Моделирование поведения магнитного поля в ванне ДППТ при разных конструкциях токоподвода к подовому электроду / И.М. Ячиков, И.В. Портнова, Р.Ю. Заляутдинов // Математическое и программное обеспечение в промышленной и социальной сферах: междунар. сб. науч. тр. - Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова. 2012. - С. 183-190.

9. Ивочкин, Ю.П. Численное и экспериментальное исследование структуры закрученного электровихревого течения / Ю.П. Ивочкин, И.О. Тепляков, А.А. Гусева, Ю.Н. Токарев // Тепловые процессы в технике. – 2012. – №8. – С. 345 – 352.

10. Ивочкин, Ю.П. Численный расчет магнитного поля с использованием технологии CUDA применительно к моделированию электровихревых течений / Ю.П. Ивочкин, Д.А. Виноградов, И.О. Тепляков // Математическое и программное обеспечение систем в промышленной и социальной сферах. – 2015. – № 2. – С. 13–18.

11. Ивочкин, Ю.П. Исследование деформации свободной поверхности и ее влияния на интенсивность электровихревого течения жидкого металла / Ю.П. Ивочкин, И.О. Тепляков, А.А. Гусева и др. // Тепловые процессы в технике. 2012. Т. 4. № 11. С. 487 – 495.

12. Ивочкин, Ю.П. Физическое моделирование электровихревых течений при ЭШП / Ю.П. Ю.П. Ивочкин, И.О. Тепляков, И.В. Протоковилов // Современная электрометаллургия». – 2013. – № 1 – С. 3–7.

13. Ячиков И.М., Моделирование электровихревых течений в ванне электродуговой печи постоянного тока / И.М. Ячиков, О.И. Карандаева, Т.П. Ларина. – Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ». – 2008. − 234 с.

14. Миллере, Р.П. Действие продольного магнитного поля на электровихревое течение в цилиндрической ванне / Р.П. Миллере, В.И. Шарамкин, Э.В. Щербинин // Магнитная гидродинамика. – 1980. – № 1. – C. 81–85.

Аннотация

В работе проведено физическое моделирование влияния внешнего вертикального магнитного поля на ванну дуговой печи постоянного тока при различных комбинациях подключения подового электрода и разных токах, протекающих через ванну. Установлен характер течения токонесущей жидкости в ванне дуговой печи постоянного тока под действием внешнего вертикального магнитного поля при подключении центрального или смещенного от оси ванны подового электрода на «холодной» модели. Показана принципиальная возможность изучения характера течения токонесущего расплава под воздействием внешних магнитных полей на моделях с использованием неметаллических электропроводящих прозрачных жидкостей. Выявлено, что при смещении оси подового электрода от оси ванны увеличивается средняя скорость вращения жидкости в горизонтальной плоскости. Определен порядок напряженности вертикального магнитного поля для кондукционного перемешивания ванны дуговой печи постоянного тока малой вместимости.

Ключевые слова: дуговая печь постоянного тока, токонесущий расплав, ванна дуговой печи, подовый электрод, напряженность магнитного поля, характер течения, объемные электромагнитные силы, скорость расплава

Abstract

Conducted physical modeling of the influence of an external magnetic field in the vertical bath DC arc furnace for different combinations of connecting the bottom electrode and the different currents flowing through the bath. Determines the nature of the flow of current-carrying liquid in the bath a DC arc furnace by an external vertical magnetic field when connecting a central or offset from the axis of the tub bottom electrode on the "cold" model. It was found that flow pattern current-carrying fluid in the bath DC arc furnace depends on the action of external vertical magnetic fields to the when the bottom electrode the same axis or is offset from the axis of the bath at a "cold" model. Showed that it is possible to explore flow pattern of current-carrying melt, which are dependent on external magnetic fields on models using non-metallic electrically conductive transparent liquids. It was found that the displacement of the bottom electrode axis from the axis of the bath liquid increases the average speed of rotation in the horizontal plane. It was found the order of the vertical intensity of the magnetic field to the for conductive stirring bath DC arc furnace of small capacity.

Key words: DC arc furnace, current-carrying melt, the bath of a DC arc furnace, bottom electrode, intensity of magnetic field, flow pattern, volumetric electromagnetic forces, velocity melt.