ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФАЗЫ ПРИ БАРБОТАЖЕ ГАЗОМ-ВОССТАНОВИТЕЛЕМ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ОКСИДНОГО РАСПЛАВА

Сообщение 3. РАЗДЕЛЕНИЕ ФЕРРОНИКЕЛЯ И ОКСИДНОГО РАСПЛАВА

Вусихис А.С., Леонтьев Л.И., Ченцов В.П., Кудинов Д.З., Селиванов Е.Н.

Институт металлургии Уральского отделения Российской Академии Наук, 620016, Екатеринбург, Амундсена, 101

e-mail: vas58@mail.ru

В соответствии с ранее приведенными теоретическими выкладками [1] и результатами измерений поверхностных свойств расплавов [2] выполнены расчеты  параметров, определяющих разделение ферроникеля и оксидного расплава в ходе барботажа газом-восстановителем (СО).

В барботажных процессах предельный размер пузыря газа, всплывающего без дробления в жидкости, зависит от ее поверхностного натяжения (σшл) и плотности (ρшл), а так же плотности газа (ρг). В соответствии с теоретическими выкладками [1] с использованием данных о поверхностных свойствах и плотностях металлических железо-никелевых (0-100% Ni) [2] и оксидного рудного расплавов, проведены расчеты изменения критического радиуса пузыря {(Rп)кр} монооксида углерода (СО), в температурном интервале  от 1550 до 1750 ºС. Как следует из полученных данных (рис. 1), с температурой  величина Rп меняется не значительно и возрастает с 6,35·10-2  м  (1550оС) до 6,58 ·10-2  м  (1750оС).

Газовая флотация частиц металла в оксидном расплаве происходит, если сила опускания капли (FК) меньше подъемной силы (FП)  пузыря (FК < FП), при этом rк/Rп<[ρШл/(ρМе – ρШл)]1/3. В рассматриваемом случае при контакте капли ферроникеля с пузырем СО-СО2 это соотношение зависит от содержания никеля в сплаве и температуры (рис. 2).

Во всех интервалах температуры и содержания никеля система  «пузырь СО - капля металла» начинает подниматься в оксидном расплаве при соотношении rк/Rп в интервале 0,68-0,78. Никель, как металл обладающий большей плотностью, начинает всплывать при соотношении rк/Rп ~0,74 (1550оС). С увеличением содержания железа в сплаве его плотность уменьшается, поэтому капля поднимаемого на поверхность металла может быть более крупная, и для железа соотношение rк/Rп составляет 0,78. Уменьшение плотности шлака с ростом температуры происходит интенсивнее, чем металла [2], поэтому   в рассматриваемой системе возможна флотация только более мелких капель.

Выносимые с газовыми пузырями на поверхность оксидного расплава мелкие капли металла, могут оседать на дно в случае превышения их массы над силами поверхностного натяжения шлака. Ранее [3, 4]  применительно к восстановительно-сульфидирующей шахтной плавке окисленных никелевых руд определены масса и диаметр капель штейна, способных «прорвать» поверхность шлакового расплава, которые составили 0,35 г и 5·10-3  м соответственно. Поскольку плотность металла в 1,5-2 раза выше плотности штейна, эти величины в рассматриваемом случае составляют 0,35 г и  4·10-3  м.

Критический радиус {(rк)кр} капли металла, оседающей в оксидном расплаве без дробления зависит от ее состава и температуры. Значения (rк)кр интервале 1550 - 1750 ºС для  сплавов с 0 - 100% Ni представлены на рис 3.

Величина  критического радиуса капли прямо пропорциональна межфазному натяжению на границе металлического  и оксидного расплавов и обратно пропорциональна плотности металла.  Поскольку межфазное натяжение металла с ростом концентрации никеля в сплаве и увеличением температуры уменьшается быстрее его плотности, снижается и величина критического радиуса капли. Во всем интервале температур и составов он меняется от 2,1·10-3 м до 2,9·10-3 м. Эти значения близки к радиусу капли, «прорывающей» поверхность  шлака.

Для описания барботажных процессов восстановления оксидных расплавов газом-восстановителем предложена модель, позволяющая, не прибегая к экспериментам, с помощью расчетов термодинамического равновесия описать кинетику барботажа оксидного расплава различными восстановительными газами [4]. Модель апробирована на системе NiO-FeO-Al2O3-SiO2-CaO-Mg-CO-CO2. Сравнительный анализ расчетных  [5-9] и экспериментальных [10, 11] данных показал, что предложенная методика может быть использована при качественном анализе процессов взаимодействия многокомпонентных оксидных расплавов с газами-восстановителями различного состава.

Согласно  расчетам [6], в ходе восстановления оксидного расплава (1550оС), первоначально содержащего 1 моль NiO (1,8 масс. %) и 10 молей FeO (17,4 масс. %), монооксидом углерода  при температуре 1550 ºС содержание оксида никеля в оксидном расплаве уменьшается до 0,04%, а оксида железа - до 17,0 % (рис. 4). Доля никеля, перешедшего  в металлическую фазу, возрастает до  97,8 % , а железа  до  4, 4 % (рис. 5).

Полученные данные использованы для оценки размеров единичной капли, ее массы и состава при восстановлении металла  единичным пузырем монооксида углерода (СО), радиус которого равен  предельному (Rп), всплывающему в расплаве без дробления. Величина Rп составляет 6,35·10-2 м. объем - 1,07·10-3 м3.  Пузырь такого объема содержит 7,06·10-2 моля СО, поскольку при температуре 1550 оС плотность СО  = 0,174 кг/м3

Изменение радиуса такой капли и ее состава в зависимости от общего расхода газа представлено на рис. 6. Радиус капли металла, восстановленного единичным газовым пузырем, до равновесного содержания СО-СО2, меняется  с 1,4·10-3 м  до 8,0·10-4 м  при изменении содержания никеля в капле ферроникеля с 89 до 18% . При этом масса капли снижается с 9,4·10-5 до 1,6·10-5 кг.

Для оценки стабильности системы «пузырь СО-капля металла» при вышеуказанных размерах пузыря и капли, проведены расчеты параметров, определяющих их совместное движение. Результаты расчетов углов Θ,  радиусов капли (rк) и пузыря (Rп) и их соотношений  (rк/ Rп) определяющих размыкание системы, а так же сил отрыва, как алгебраической сумме сил тяжести капли (Fg), поверхностного натяжения (Fσ), приведены в  таблице 1. Размеры газового пузыря, сил поверхностного натяжения (Fσ) и соотношений  Fg/Fσ при радиусе капли rк =2,4·10-3 м и ее силе тяжести  3,1·10-4 Н приведены в таблице 2.

Как видно из приведенных данных, отрыв капли металла от пузыря не возможен при условиях реализации процесса в пирометаллургических агрегатах. При значениях  Rл и rк  меньше критических и  любом соотношении их размеров  в условиях движения вверх системы «пузырь СО - капля металла», в оксидном расплаве  отделения капли от пузыря не происходит.

Таблица 1. Параметры формирования «пузырь СО - капля металла»

| Θ, град | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rк/ Rп | 0,066 | 0,23 | 0,37 | 0,48 | 0,58 | 0,65 | 0,74 |
| rк, 103 м | 7,9 | 8,5 | 9,1 | 9,771 | 10,4 | 11,1 | 12,8 |
| Rп, 103 м | 119 | 37,0 | 24,9 | 20,4 | 18,2 | 17,0 | 17,2 |
| Fg = Fσ, н | 0,011 | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | 0,046 |

Таблица 2. Условия движения «пузырь СО-капля металла»

| rк/rп | 0,066 | 0,23 | 0,37 | 0,48 | 0,58 | 0,65 | 0,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fσ, Н | 0,0033 | 0,0038 | 0,0044 | 0,0051 | 0,0058 | 0,0066 | 0,0087 |
| Rп, 103 м | 38,1 | 10,4 | 6,6 | 5 | 4,2 | 3,7 | 3,2 |
| Fg/Fσ | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,053 | 0,047 | 0,035 |

С учетом полученных данных процесс формирования металлической фазы при восстановлении никеля и железа из оксидного  расплава руды  монооксидом углерода в режиме барботажа предоставлен рядом последовательных процессов (рис. 7). Первоначально происходит восстановление металлов (Ni и Fe), которые образуют каплю закрепленную на поверхности пузыря газа. Система «пузырь СО - капля металла» движется к поверхности оксидного расплава. Капли металла имеют  относительно большой размер (1-1,5)·10-3 м, и содержат более 70% никеля (рис. 6).  На поверхности расплава газовый пузырь разрушается, капли металла укрупняются до размера rк ~ 2,5·10-3 м, «прорывают» поверхность и оседают на дно. В случае  столкновения капли с поднимающимися навстречу системами «пузырь-капля» они могут, как слиться с ними, так и обтекать их. При слиянии мелкие капли будут ассимилированы и подняты на поверхность.  Сила отрыва капли от пузыря существенно превышает силу тяжести капель, поэтому система «пузырь-капля металла» стабильна при всех рассмотренных соотношения их размеров. На начальной стадии восстановления  на дно оседают капли с повышенным (более 70%)    содержанием никеля. В ходе восстановления размер всплывающих капель падает и к завершению процесса восстановления никеля их радиус  составляет 7·10-4 м,   а  содержание никеля уменьшается до 20%.  При взаимодействии с СО первым  восстанавливается никель (рис 5), а по мере

снижения его содержания в оксидном расплаве (рис 4) восстанавливается железо.

Таким образом, из полученных данных следует, что при барботажном  восстановлении никеля и железа монооксидом углерода формируются капли металла, которые двигаются к поверхности оксидного расплава совместно с пузырями газа. На поверхности капли металла, размер которых зависит от размера единичного пузыря, сливаются и опускаются на дно. В первоначальный период может быть сформирована металлическая донная фаза с 70-80 % Ni, которая в дальнейшем разубоживается металлом с меньшим содержанием никеля [9].

Предложенная методика позволяет оценить параметры барботажных процессов для различных видов сырья и прогнозировать эффективность их переработки.