ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФАЗЫ ПРИ БАРБОТАЖЕ ГАЗОМ-ВОССТАНОВИТЕЛЕМ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ОКСИДНОГО РАСПЛАВА

# Сообщение 3. РАЗДЕЛЕНИЕ ФЕРРОНИКЕЛЯ И

ОКСИДНОГО РАСПЛАВА

Вусихис А.С., Леонтьев Л.И., Ченцов В.П., Кудинов Д.З., Селиванов Е.Н.

| Θ, град | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rк/ Rп | 0,066 | 0,23 | 0,37 | 0,48 | 0,58 | 0,65 | 0,74 |
| rк, 103 м | 7,9 | 8,5 | 9,1 | 9,771 | 10,4 | 11,1 | 12,8 |
| Rп, 103 м | 119 | 37,0 | 24,9 | 20,4 | 18,2 | 17,0 | 17,2 |
| Fg = Fσ, н | 0,011 | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | 0,046 |

Таблица 1. Параметры формирования «пузырь СО - капля металла»

Table 1. Formation parameters of «CO bubble – metal drop» system