Таблица 1

Технические характеристики камерного вакууматора

________________________________________________

Table 1. Technical characteristics of the ladle degassing plant

| Наименование параметра | Значения |
| --- | --- |
| Масса металла в ковше, максимальная, т | 120 |
| Высота свободного борта – не менее, мм | 500 |
| Высота вакуум-камеры, общая, мм | 5900 |
| Диаметр вакуум-камеры, мм | 5800 |
| Количество ступеней/эжекторов, шт/шт. | 5/7 |
| Продолжительность вакуумной обработки (мах), мин | 56 |
| Время работы насоса (разрежение >0,5 кПа), мин | 6 |
| Время вакуумирования (разрежение <0,5 кПа), мин | 28 |
| Расход пара (мах), т/час | 14,230 |
| Температура пара на входе, оС | 205-210 |
| Давление аргона (мах), (МПа) бар | (1,7) 16 |
| Давление азота (мах), (МПа) бар | (1,2) 12 |
| Расход аргона (мах)/(средний), м3/т | 0,072/0,03 |
| Расход азота, м3/т | 0,016 |

Тутарова В.Д., Шаповалов А.Н., Калитаев А.Н.

«Закономерности удаления водорода на установке вакуумирования стали камерного типа»

04.08.2016.

Рис. 1. Распределение плавок по маркам стали за исследуемый период

________________________

Fig. 1. The distribution of heats for steel grades for the study period

Тутарова В.Д., Шаповалов А.Н., Калитаев А.Н.

«Закономерности удаления водорода на установке вакуумирования стали камерного типа»

04.08.2016.

Таблица 2

Технологические параметры и результаты вакуумирования стали

________________________________________________

Table 2. The process parameters and results of steel degassing

| Наименование параметров | Значения параметров для различных марок стали*1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 09Г2С | 10ХСНД | 17Г1С-У | К56-2 | С-345 |
| Количество плавок, шт. | 260 | 174 | 157 | 282 | 146 |
| Конечное содержание водорода, рpm*2 | 1,3-4,5 2,45 | 1,1-3,7 2,48 | 1,0-3,5 2,49 | 1,2-4,0 2,45 | 1,2-3,6 2,51 |
| Длительность обработки на УВС, мин | 1-57 38,2 | 6-34 21,8 | 5-42 21,1 | 0-89 21,6 | 5-53 21,61 |
| Время обработки при глубоком вакууме (<0,5 кПа), мин | 0-47 16,74 | 6-34 21,8 | 1-33 15,9 | 0-30 15,7 | 1-31 16,3 |
| Минимальное давление в камере, мбар | 0,5-4,7 2,22 | 0,5-4,1 1,7 | 0,4-4,1 1,8 | 0,4-3,5 1,9 | 0,5-4,3 1,9 |
| Расход аргона, м3/т | 0,004-0,120 0,033 | 0,003-0,097 0,030 | 0,004-0,102 0,031 | 0,002-0,146 0,030 | 0,002-0,081 0,027 |
| Температура перед УВС, °С | 1616-1662 1615,7 | 1593-1650 1615,9 | 1602-1660 1624,2 | 1599-1653 1617,5 | 1592-1646 1615,9 |
| Температура после УВС, °С | 1541-1624 1552 | 1545-1603 1552,8 | 1543-1635 1559,5 | 1542-1646 1556,5 | 1555-1587 1541,9 |
| Снижение температуры металла на УВС, °С | 54,7 | 55,9 | 55,3 | 54,6 | 65,8 |
| Скорость падения температуры на УВС, °С/мин | 1,44 | 1,44 | 1,48 | 1,42 | 1,44 |
| Уровень шлака в ковше, мм | 100-150 139 | 100-150 140,2 | 100-150 140,1 | 100-150 139,4 | 100-200 138,9 |
| Свободный борт, мм | 400-600 413,2 | 400-900 422,7 | 400-700 421,9 | 400-650 420,5 | 400-900 419,3 |
| *1 в числителе – диапазон изменения, в знаменателе – среднее значение; *2 содержание водорода в стали перед вакуумированием в условиях ЭСПЦ АО «Уральская Сталь» не определяется. |  |  |  |  |  |

Тутарова В.Д., Шаповалов А.Н., Калитаев А.Н.

«Закономерности удаления водорода на установке вакуумирования стали камерного типа»

04.08.2016.

Рис. 2. Частота распределения содержания водорода

________________________

Fig. 2. The frequency allocation of hydrogen content

Тутарова В.Д., Шаповалов А.Н., Калитаев А.Н.

«Закономерности удаления водорода на установке вакуумирования стали камерного типа»

04.08.2016.

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |

Рис. 3. Влияние параметров вакуумирования на остаточное содержание водорода в стали

________________________

Fig. 3. The influence of vacuum parameters on the residual hydrogen of steel

Тутарова В.Д., Шаповалов А.Н., Калитаев А.Н.

«Закономерности удаления водорода на установке вакуумирования стали камерного типа»

04.08.2016.

Таблица 3

Результаты регрессионного анализа

________________________________________________

Table 3. The regression results

| Факторы | Коэффициенты в уравнении | Среднее значение фактора | Абсолютное влияние фактора | Степень влияния фактора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| , Коэффициент множественной регрессии 0,58 |  |  |  |  |
| Длительность глубокого вакуумирования на УВС (), мин | -0,064 | 16,906 | -0,837 | -46,762 |
|  | 0,0008 | 303,042 |  |  |
| Минимальное давление в вакуумкамере (), мбар | 0,0136 | 2,003 | 0,130 | 7,218 |
|  | 0,0215 | 4,751 |  |  |
| Температура перегрева на УВС (), °С | -0,015 | 97,318 | -0,880 | -49,114 |
|  | 6,23E-05 | 9621,337 |  |  |
| Расход аргона (), м3/т | -5,966 | 0,034 | -0,203 | -11,340 |

Тутарова В.Д., Шаповалов А.Н., Калитаев А.Н.

«Закономерности удаления водорода на установке вакуумирования стали камерного типа»

04.08.2016.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 4. Влияние продолжительности вакуумной обработки на температуру металла

________________________

Fig. 4. The influence of vacuum period on the metal temperature

Тутарова В.Д., Шаповалов А.Н., Калитаев А.Н.

«Закономерности удаления водорода на установке вакуумирования стали камерного типа»

04.08.2016.

Рис. 5. Взаимосвязь общей продолжительности обработки на УВС с длительностью глубокого вакуумирования

________________________

Fig. 5. The correlation a total treatment time on the ladle degassing plant with the duration of deep vacuum

Тутарова В.Д., Шаповалов А.Н., Калитаев А.Н.

«Закономерности удаления водорода на установке вакуумирования стали камерного типа»

04.08.2016.

Таблица 4

Текущие и расчетные параметры и результаты вакуумирования в условиях АО «Уральская Сталь»

________________________________________________

Table 4. The current and calculated parameters and vacuum treatment results in conditions of JSC "Ural Steel"

| Параметры вакуумирования | Значения параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фактические | Оптимальные* | Рациональные |
| Длительность глубокого вакуумирования на УВС, мин | 16,91 | 39,92 | 20 |
| Минимальное давление в вакуум-камере, мбар | 2 | 1 | 1,5 |
| Температура перегрева на УВС, °С | 97,32 | 122 | 105 |
| Расход аргона, м3/т | 0,034 | 0,072 | 0,05 |
| Остаточное содержание водорода, ppm | 2,39 | 1,63 | 2,13 |
| * с точки зрения достижения минимального содержания водорода. |  |  |  |

Тутарова В.Д., Шаповалов А.Н., Калитаев А.Н.

«Закономерности удаления водорода на установке вакуумирования стали камерного типа»

04.08.2016.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Кудрин В.А. Теория и технология производства стали: Учебник для вузов. – М.: Мир, ООО «Издательство ACT», 2003 – 528 с.

- Поволоцкий Д.Я., Кудрин В.А., Вишкарев А.Ф. Внепечная обработка стали: Учебник для вузов. – М.: МИСиС, 1995 – 256 с.

- Морозов А.Н. Внепечное вакуумирование стали / Морозов А.Н., Стрекаловский М.М., Чернов Г.И., Кацнельсон Я.Е. – М.: Металлургия, 1975 – 288 с.

- Кнюппель Г. Раскисление и вакуумная обработка стали. Часть 1. Термодинамические и кинетические закономерности: Пер. с нем.- М.: Металлургия, 1973.-312 с.

- Шаповалов А.Н., Тутарова В.Д., Калитаев А.Н. Совершенствование технологии вакуумирования осевых марок сталей в условиях ЭСПЦ ОАО «Уральская Сталь» // Литейные процессы, 2003. №12. С. 93-103.

- Калитаев А.Н., Тутарова В.Д., Шаповалов А.Н., Бажуков Д.О. Проблемы формирования качественной непрерывнолитой круглой заготовки на МНЛЗ // Известия вузов. Черная металлургия, 2013. №5. С. 27-32.

- Шевченко Е.В., Шаповалов А.Н. Проблемы получения качественной слябовой заготовки на МНЛЗ №2 ОАО «Уральская Сталь» // Вестник ЮУрГУ. Серия «Металлургия», 2013, том 13, № 1. С. 68-73.

- Технологическая инструкция ТИ 13657842-СТ. ЭС-03-2014 Обработка стали на установке вакуумирования. – Новотроицк: ОАО «Уральская Сталь», 2014. – 18 с.

- Бургман В., Давене Ж. Структура затрат на вакуумирование стали с учетом обработки в агрегате ковш-печь // Черные металлы, 2012. № 11. С. 41-49.

- Зинченко С.Д. Технологические аспекты удаления водорода с использованием установки ковшевого вакуумирования стали / Зинченко С.Д., Филатов М.В., Ефимов С.В., Дуб А.В., Гошкадера С.В. // Металлург, 2004. № 11. С. 41-42.

- Смирнов А.Н., Сафонов В.М. Вакуумирование стали: технология, оборудование // Электрометаллургия, 2008. № 11. С. 8-14.

- Николаев А.О. Особенности вакуумирования трубных марок стали в условиях ККЦ ОАО «ММК» / Николаев А.О., Бигеев В.А., Николаев О.А., Чигасов Д.К. // Электрометаллургия, 2013. № 4. С. 19-24.

- Житлухин Е.Г. Освоение и повышение эффективности технологии вакуумирования стали / Житлухин Е.Г., Мелинг В.В., Дресвянкина Л.Е., Гудов А.Г., Степанов И.А. // Сталь, 2014. № 6. С. 12-14.

- Протасов А.В. Состояние и перспективы развития ковшового вакуумирования жидкой стали / Протасов А.В., Сивак Б.А., Лукьянов А.В., Никитенко А.С., Щёголев Н.А. // Черная металлургия, 2010. № 11 (1331). С. 38-44.

- Небосов Ю.И., Сухарев С.В., Казаков С.В. Расчет кинетики удаления водорода в газовую фазу при ковшевом вакуумировании // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия, 2007. № 7. С. 16-18.

- Морозов А.Н. Водород и азот в стали. – М.: Металлургия, 1968. – 283 с.

- Карпенко Г.В., Крипяткевич Р.И. Влияние водорода на свойства стали. – М.: Металлургиздат, 1962. – 197 с.

REFERENCES

- Kudrin V.A. Teorija i tehnologija proizvodstva stali [The theory and steel production technology]. Moskow: Mir, OOO «Izdatel'stvo ACT», 2003. 528 p. (In Russ.)

- Povolockij D.Ja., Kudrin V.A., Vishkarev A.F. Vnepechnaja obrabotka stali [Secondary Metallurgy]. Moskow: MISiS, 1995. 256 p. (In Russ.)

- Morozov A.N., Strekalovskij M.M., Chernov G.I., Kacnel'son Ja.E. Vnepechnoe vakuumirovanie stali [tapped-metal degassing]. Moskow: Metallurgija, 1975. 288 p. (In Russ.)

- Knjuppel' G. Raskislenie i vakuumnaja obrabotka stali. Chast' 1. Termodinamicheskie i kineticheskie zakonomernosti [Deoxidation and steel degassing. Part 1: Thermodynamic and kinetic regularities]. Moskow: Metallurgija, 1973. 312 p. (In Russ.)

- Shapovalov A.N., Tutarova V.D., Kalitaev A.N. Sovershenstvovanie tehnologii vakuumirovanija osevyh marok stalej v uslovijah JeSPC OAO «Ural'skaja Stal'» [Improving the technology of vacuum degassing axial steels under EAF JSC "Ural Steel"]. Litejnye processy, 2003. No.12. pp. 93-103. (In Russ.)

- Kalitaev A.N., Tutarova V.D., Shapovalov A.N., Bazhukov D.O. Problemy formirovanija kachestvennoj nepreryvnolitoj krugloj zagotovki na MNLZ [Continuous quality problems of formation round billets at CCM №1 JSC "Ural Steel"]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Chernaya metallurgiya, 2013. No.5. pp. 27-32. (In Russ.)

- Shevchenko E.V., Shapovalov A.N. Problemy poluchenija kachestvennoj sljabovoj zagotovki na MNLZ №2 OAO «Ural'skaja Stal'» [Problems for good slab ingot in CCM №2 JSC «Ural Steel»]. Vestnik JuUrGU. Serija «Metallurgija», 2013. Vol. 13. No.1. pp. 68-73. (In Russ.)

- Tekhnologicheskaya instruktsiya TI 13657842-СТ. ЭС-03-2014. Obrabotka stali na ustanovke vakuumirovanija [Technological instruction TI 13657842-СТ. ЭС-03-2014. Steel degassing], Novotroitsk, JSC "Ural Steel", 2014. 18 p. (In Russ.)

- Burgman V., Davene Zh. Struktura zatrat na vakuumirovanie stali s uchetom obrabotki v agregate kovsh-pech' [The structure of the vacuum steel in the cost with processing in the ladle furnace]. Chernye metally, 2012. No.11. pp. 41-49. (In Russ.)

- Zinchenko S.D., Filatov M.V., Efimov S.V., Dub A.V., Goshkadera S.V. Tehnologicheskie aspekty udalenija vodoroda s ispol'zovaniem ustanovki kovshevogo vakuumirovanija stali [Technological aspects of the removal of hydrogen using a ladle degassing plant]. Metallurg, 2004. No.11. pp. 41-42. (In Russ.)

- Smirnov A.N., Safonov V.M. Vakuumirovanie stali: tehnologija, oborudovanie [Steel degassing: technology, equipment]. Jelektrometallurgija, 2008. No.11. pp. 8-14. (In Russ.)

- Nikolaev A.O., Bigeev V.A., Nikolaev O.A., Chigasov D.K. Osobennosti vakuumirovanija trubnyh marok stali v uslovijah KKC OAO «MMK» [Features of vacuum tube steel grades in a CCC OJSC "MMK"]. Jelektrometallurgija, 2013. No.4. pp. 19-24. (In Russ.)

- Zhitluhin E.G., Meling V.V., Dresvjankina L.E., Gudov A.G., Stepanov I.A. Osvoenie i povyshenie jeffektivnosti tehnologii vakuumirovanija stali [The development and improvement of the efficiency of steel degassing]. Stal', 2014. No.6. pp. 12-14. (In Russ.)

- Protasov A.V., Sivak B.A., Luk'janov A.V., Nikitenko A.S., Shhjogolev N.A. Sostojanie i perspektivy razvitija kovshovogo vakuumirovanija zhidkoj stali [Condition and Prospects of vacuum ladle of molten steel]. Chernaja metallurgija, 2010. No.11(1331). pp. 38-44. (In Russ.)

- Nebosov Ju.I., Suharev S.V., Kazakov S.V. Raschet kinetiki udalenija vodoroda v gazovuju fazu pri kovshevom vakuumirovanii [Calculation of kinetic remove hydrogen in the gas phase during ladle vacuum treatment]. Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Chernaja metallurgija, 2007. No.7. pp. 16-18. (In Russ.)

- Morozov A.N. Vodorod i azot v stali [Hydrogen and nitrogen in steel]. Moskow: Metallurgija, 1968. 283 p. (In Russ.)

- Karpenko G.V., Kripjatkevich R.I. Vlijanie vodoroda na svojstva stali [The effect of hydrogen on the properties of steel]. Moskow: Metallurgizdat, 1962. 197 p. (In Russ.)