Таблица 1(Table 1)

Экспериментальные значения скорости

пробуксовки  и температуры в зоне контакта системы

колесо – рельс локомотива SCHÖMA – 350

The experimental values of the speed
slipping and temperature in the contact zone of the system
wheel – rail locomotive SCHÖMA – 350

| Исходные данные |  | Данные экспериментов (средние значения) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vдв, м/с(км/ч) | i, ‰ | UСК, % | , С |
| 1,39 (5,0) | 5,0 | 3,4 | 82,0 |
| 1,39 (5,0) | 25,0 | 7,8 | 195,0 |
| 1,39 (5,0) | 45,0 | 12,3 | 330,0 |
| 2,78 (10) | 5,0 | 5,6 | 191,0 |
| 2,78 (10) | 25,0 | 13,2 | 465,0 |
| 2,78 (10) | 45,0 | 17,5 | 650,0 |

Таблица 2 (Table 2)

Коэффициенты для расчета температуры в зоне контакта

системы колесо – рельс

The factors for calculating the temperature in the contact zone
system wheel – rail

| Р,кН | Вид профиля: | а∙10-3, м | А∙10 - 4 , м2 | К, Дж | а1, м2/с | λ,Вт/(м∙0С) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 | Приработанный | 3,30 | 2,65 | 605 | 11,9∙10-6 | 44,0 |

Таблица 3(Table 3)

Расчетные значения коэффициентов ky и КГУ

по данным эксперимента

The calculated values of the coefficients ktg and Kmc
according to the experiment

| Исходные данные |  | Данные экспериментов |  | Результат обработки данных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vдвм/с(км/ч) | i,‰ | UСК,% | ,С | ky∙10-3 | КГУ=1+ ky∙i |
| 1,39 (5,0) | 5,0 | 3,4 | 82,0 | ≈0(0,05) | 1,0 |
| 1,39 (5,0) | 25,0 | 7,8 | 195,0 | 1,5 | 1,0375 |
| 1,39 (5,0) | 45,0 | 12,3 | 330,0 | 2,5 | 1,1125 |
| 2,78 (10) | 5,0 | 5,6 | 191,0 | ≈0(0,1) | 1,0 |
| 2,78 (10) | 25,0 | 13,2 | 465,0 | 1,33 | 1,0333 |
| 2,78 (10) | 45,0 | 17,5 | 650,0 | 2,13 | 1,0959 |

- Таблица 4(Table 4)

- Значения теоретического и аппроксимированного

- коэффициентов КГУ

The values of theoretical and approximated
coefficients  Kmc

| i,‰ | 5 | 10 | 25 | 45 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КГУ.теор. | 1,0 | 1,00315 | 1,0315 | 1,1134 | 1,2079 |
| КГУ.аппр. | - | 1,0 | 1,048 | 1,106 | 1,15 |
| ∆, % |  | - 0,315 | + 1,6 | - 0,66 | - 4,79 |

Таблица 5 (Table 5)

Величина температуры в зоне контакта колеса с рельсом при

осевой нагрузке: Р = 270 кН для уклонов в пределах i= 0 -10 ‰

The value of the temperature in the contact zone of the wheel and the rail

when axial load: P = 270 kN for drafts within i= 0 -10 ‰

Таблица 6 (Table 6)

Сравнительные значения температуры в зоне контакта колеса с рельсом

Comparative values of temperature in the contact zone of the wheel and the rail

| Р, кН |  | Профили новые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 270 |  | a = 8,53*10-3м; А = 2*10-4м2; K = 2301 Дж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f = 0,1 |  |  |  |  | f = 0,2 |  |  |  | f = 0,3 |  |  |  | f = 0,4 |  |  |  |
| Uск, % V дв,м/с |  | 2 | 4 |  | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 4,17 | i=0 -10‰ | 162 | 325 |  | 487 | 650 | 325 | 650 | 975 | 1300 | 487 | 975 | 1462 | 1949 | 650 | 1300 | 1949 | 2599 |
|  | i=45‰ | 198 | 401 |  | 602 | 803 | 355 | 803 | 1024 | 1606 | 595 | 1191 | 1786 | 2382 | 794 | 1588 | 2382 | 3176 |
| Р, кН |  | Профили приработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 |  | a = 4,87*10-3м; А = 3,9*10-4м2; K = 1311 Дж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f = 0,1 |  |  |  |  | f = 0,2 |  |  |  | f = 0,3 |  |  |  | f = 0,4 |  |  |  |
| Uск, % V дв,м/с |  | 2 |  | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 4,17 | i=0 -10‰ | 63 |  | 126 | 188 | 251 | 126 | 251 | 377 | 503 | 188 | 377 | 565 | 754 | 251 | 503 | 754 | 1005 |
|  | i=45‰ | 68 |  | 136 | 203 | 271 | 135 | 271 | 406 | 542 | 206 | 412 | 618 | 824 | 275 | 550 | 825 | 1099 |

Таблица 7 (Table 7)

Значения допускаемой скорости пробуксовки колесных пар локомотива UСК,% при осевой нагрузке 270 кН

The values of permissible speed of the slipping wheel pairs of the locomotive VCK,% when the axial load of 270 кН

| Р, кН 270 | Профили новые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a1 = 11,9 ∙10-6 м2/с, λ = 44,0 Вт/(м∙0С), a=8,53*10-3м; А = 2*10-4м2; K = 2301 Дж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f | 0.1 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |
| i, ‰ Vдв , м/с (км/ч) | 10 | 30 | 50 |  | 10 |  | 30 |  | 50 |  | 10 |  | 30 |  | 50 |  | 10 |  | 30 |  | 50 |
| 1.39 (5) | 6,4 | 6,14 | 5,84 |  | 3,2 |  | 3,07 |  | 2,92 |  | 2,1 |  | 2,05 |  | 1,95 |  | 1,6 |  | 1,53 |  | 1,46 |
| 2.78 (10) | 4,5 | 4,34 | 4,13 |  | 2,3 |  | 2,17 |  | 2,06 |  | 1,5 |  | 1,45 |  | 1,38 |  | 1,1 |  | 1,08 |  | 1,03 |
| 4.17 (15) | 3,7 | 3,54 | 3,37 |  | 1,8 |  | 1,77 |  | 1,69 |  | 1,2 |  | 1,18 |  | 1,12 |  | 0,9 |  | 0,89 |  | 0,84 |
| 5.56 (20) | 3,2 | 3,07 | 2,92 |  | 1,6 |  | 1,53 |  | 1,46 |  | 1,1 |  | 1,02 |  | 0,97 |  | 0,8 |  | 0,77 |  | 0,73 |
| 6.94 (25) | 2,9 | 2,75 | 2,61 |  | 1,4 |  | 1,37 |  | 1,31 |  | 1,0 |  | 0,92 |  | 0,87 |  | 0,7 |  | 0,69 |  | 0,65 |
| Р,кН 270 | Профили приработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a1 = 11,9 ∙10-6 м2/с, λ = 44,0 Вт/(м∙0С), a=4.87*10-3м; А = 3.9*10-4м2; K = 1311 Дж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f | 0.1 |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |
| i, ‰ Vдв , м/с (км/ч) | 10 | 30 | 50 | 10 |  | 30 |  | 50 |  | 10 |  | 30 |  | 50 |  | 10 |  | 30 |  | 50 |  |
| 1.39 (5) | 16,5 | 15,87 | 15,10 | 8,3 |  | 7,95 |  | 7,55 |  | 5,5 |  | 5,29 |  | 5,03 |  | 4,1 |  | 3,97 |  | 3,77 |  |
| 2.78 (10) | 11,7 | 11,22 | 10,68 | 5,8 |  | 5,62 |  | 5,34 |  | 3,9 |  | 3,74 |  | 3,56 |  | 2,9 |  | 2,80 |  | 2,67 |  |
| 4.17 (15) | 9,6 | 9,16 | 8,72 | 4,8 |  | 4,59 |  | 4,36 |  | 3,2 |  | 3,05 |  | 2,91 |  | 2,4 |  | 2,29 |  | 2,18 |  |
| 5.56 (20) | 8,3 | 7,93 | 7,55 | 4,1 |  | 3,97 |  | 3,77 |  | 2,8 |  | 2,64 |  | 2,52 |  | 2,1 |  | 1,98 |  | 1,89 |  |
| 6.94 (25) | 7,4 | 7,10 | 6,76 | 3,7 |  | 3,56 |  | 3,39 |  | 2,5 |  | 2,37 |  | 2,25 |  | 1,9 |  | 1,78 |  | 1,69 |  |

Выделенные цветом участки показывают режимы эксплуатации локомотива, обеспечивающие непревышение температуры в 3000С.

Highlighted areas indicate operating conditions of the engine for the non-exceedance of temperature 3000С.