Подписи к рисункам

статьи «Исследование поведения дефектов макроструктуры предварительно деформированной в линии МНЛЗ непрерывнолитой сортовой заготовки при прокатке» авторов Смирнов Е.Н., Скляр В.А., Смирнов О.Е., Белевитин В.А., Пивоваров Р.Е.

Рисунок 1 - Вид дефектов, расположенных на боковой грани заготовки [6] после прокатки в клетях  мелкосортного стана 250-2 ОАО “ЕВРАЗ ЗСМК”: а-  после 7-й клети; б –после  9-й клети; в – в готовом прокате

Figure 1 - The defects located on the lateral sides of the workpiece [6] after rolling in the stands of small-section mill 250-2 JSC “EVRAZ ZSMK”: a- after 7 stand; b – after 9 stand;  в – ready product

Рисунок 2 – Макроструктура непрерывнолитой заготовки из стали S235 сечением 125х125 мм после деформирования в тянуще-правильном агрегате (ТПА): а – внешний вид ТПА; б - обжатие 2-3 мм; б – обжатие 7,0 мм

Figure 2 – The macrostructure of billets of steel S235 section 125х125 mm after deformation in straightening and withdrawal unit (SWU): a - appearance of SWU; b – applied reduction of 2-3 mm; в – applied reduction 7,0 mm

Рисунок 3 – Вид и стадии изготовления универсальной слоистых физических моделей со штифтовым соединением: а – сборка и подпрессовка образца для выравнивания, б – установка штифтов, в, г – нанесение дефектов-имитаторов, д – нанесение координатной сетки

Figure 3 – The type and stage of production of universal laminar physical models with pin connection: a – assembling and pre-pressing of the alignment pattern, b – mounting pins с, d – drawing defects-simulators, f – drawing grid

Рисунок 4 – Вид поверхностей физической модели после прокатки в гладких валках (а) и прямоугольных калибрах (б)

Figure 4 – The surfaces of the physical model after rolling in smooth rolls (a) and rectangular grooves (b)

Рисунок 5 – Изменение относительных деформаций дефекта-имитатора (h – глубины, b – ширины, l – длины) от угла рассогласования с осью прокатки α и величины вытяжки μ: после 2-х проходов кантовка на 900

Figure 5 – The change in relative deformation of the defect-simulator (h – depth, b – width, l – length) of the angle of misalignment with the axis of the rolling α and the elongation μ: with 90° rotation after groove 2