Таблица 1

Формоизменению дефектов-имитаторов на внешней условной границе зоны равноосной “недендритной” структуры при прокатке в гладких валках

| Коэффициент вытяжки, λ | Угол несоосности, α, град | Соотношение ’b / b * | Соотношение ’l / l * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,142 | 30,0 | 0,985÷1,015 1,0 | 1,12÷1,20 1,16 |
| 1,159 | 45,0 | 1,065÷1,085 1,075 | 1,165÷1,195 1,180 |
| 1,277 | 60,0 | 1,110÷1,130 1,120 | 1,200÷1,220 1,210 |

* ’b ,’l  относительное изменение ширины и длины дефекта-имитатора в плоскости  условной границе зоны равноосной “недендритной” структуры;

** - числитель минимальное и максимальное значение, знаменатель - среднее