Таблица 2

Формоизменению дефектов-имитаторов на контактирующих с рабочим инструментом поверхностях физических моделей при прокатке в гладких валках

| Коэффи-циент вытяжки, λ | Среднее значение, ввb и нвb * | Среднее значение, ввl и нвl * | Соотношение, ввb / нвb ** | Соотношение, ввl / нвl ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α= 900 (поперечно-ориентированные дефекты) |  |  |  |  |
| 1,142 | 0,373 0,633 | 0,037 0,010 | 0,583÷0,595 0,589 | 3,515÷3,885 3,7 |
| 1,159 | 0,223 0,247 | 0,176 0,090 | 0,863÷0,943 0,903 | 1,847÷2,053 1,95 |
| 1,277 | 0,770 0,670 | 0,100 0,130 | 1,089÷1,209 1,149 | 0,738÷0,800 0,769 |
| α= 00 (продольно-ориентированные дефекты) |  |  |  |  |
| 1,142 | 0,639 0,657 | 0,161 0,170 | 0,939÷1,008 0,974 | 0,917÷0,977 0,947 |
| 1,159 | 0,665 0,690 | 0,189 0,200 | 0,929÷0,999 0,964 | 0,910÷0,980 0,945 |
| 1,277 | 0,780 0,790 | 0,215 0,220 | 0,949÷1,025 0,987 | 0,939÷1,015 0,977 |

* ввb , ввl , нвb , нвl – среднее значение относительного изменения ширины и длины дефекта-имитатора в плоскостях  контактирующих с верхним и нижним валком соответственно;

** - числитель минимальное и максимальное значение, знаменатель - среднее