УДК 621.75.06 -52

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ДЕФЕКТОВ МАКРОСТРУКТУРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ДЕФОРМИРОВАННОЙ В ЛИНИИ МНЛЗ НЕПРЕРВЫНОЛИТОЙ СОРТОВОЙ ЗАГОТОВКИ ПРИ ПРОКАТКЕ

Смирнов Е. Н.1, д.т.н. профессор

Скляр В. А.1, к.т.н. доцент

Смирнов О. Е.2, магистр

Белевитин В.А.3, д.т.н. профессор

Пивоваров Р. Е.1, аспирант

1 Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"

(309516 Россия, г. Старый Оскол, м-н им. Макаренко, 42)

2Częstochowa University of Technology

(gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa, Poland)

3ФГБОУ ВО “Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет” (ЮУрГГПУ)

(454074, Россия, г. Челябинск, ул. Бажова, 46а, корп. 7)

Аннотация. Наиболее значимой тенденцией последних десятилетий в области непрерывной разливки стальных слитков является частичный перенос процесса деформационного воздействия на него из области полного затвердевания (прокатный стан) в зону двухфазного (твердо-жидкого) состояния (технологическая линия МНЛЗ). Однако реализация подобной двухступенчатой деформации непрерывнолитого слитка приводит к необходимости изменения методологии физического моделирования поведения дефектов (поверхностных и объёмных) в процессе последующей прокатки, и в первую очередь, в части правильного выбора их геометрической формы и пространственной ориентации.

В работе представлены результаты исследования влияния фактора пространственной ориентации дефектов поверхности и сплошности макроструктуры металла осевой области деформированной в линии МНЛЗ сортовой заготовки с использованием слоистых физических моделей.  Экспериментальное исследование выполнили применительно к условиям деформирования редуцированной непрерывнолитой заготовки по двум схемам прокатки с масштабом моделирования равным 1:5:

- в гладких валках, имитирующих процесс бескалибровой прокатки применительно к условиям первых двух клетях обжимной группы мелкосортно-среднесортного стана 350 ОАО “Оскольский электрометаллургический комбинат;

- в первой и второй  парах прямоугольных калибров обжимной клети стана 500/370 ПАО “Донецкий металлопрокатный завод”.

Учитывая многовариантность решаемой задачи, была разработана универсальная конструкция физической модели, позволяющая имитировать пространственное расположение как поверхностных, так и внутренних дефектов.

Проведенные исследования показывают, что в случае прокатки физических моделей с коэффициентом вытяжки более 2,0 и углом несоосности дефектов-имитаторов близким к 60° возможна их полное “залечивание”. В свою очередь уменьшение угла до 30° способствует большей вытяжке дефекта-имитатора и лишь незначительному уменьшению их ширины. В случае полной несоосности дефектов-имитаторов (угол 90°) наблюдается лишь уширение дефектов и их осаживания до начальной длины после кантовки на 90°.

Полученные экспериментальные данные позволили развить представления о механизмах «залечивания» дефектов сплошности металла в зависимости от величины суммарной вытяжки, угла несосности продольной оси дефекта с направлением прокатки, а также от удаленности их залегания от продольно-поперечной плоскости симметрии.

Ключевые слова: деформация, сортовая прокатка, непрерывнолитая заготовка, калибр,  клеть, физическая модель, процесс “залечивания”, дефекты макроструктуры

Наиболее значимой тенденцией последних десятилетий в области непрерывной разливки стальных слитков является частичный перенос процесса деформационного воздействия на него из области полного затвердевания (прокатный стан) в зону двухфазного (твердо-жидкого) состояния (технологическая линия МНЛЗ). Основная цель подобного частичного переноса деформационных процессов – минимизация материально-энергетических затрат на стадии деформации с одновременным повышением качества макроструктуры непрерывнолитого слитка. Однако реализация подобной двухступенчатой деформации непрерывнолитого слитка приводит к необходимости изменения методологии физического моделирования поведения дефектов (поверхностных и объёмных) в процессе последующей прокатки, и в первую очередь, в части правильного выбора их геометрической формы и пространственной ориентации.

Анализ литературных данных показал, что история изучения процесса деформирования непрерывнолитых заготовок (НЛЗ) насчитывает не более 50-ти лет. Первым, по всей видимости, следует считать сообщения В.Тарманна из австрийской фирмы “Бёлер” [1], относящееся к 1966 году. Изучение данного процесса с различных сторон, позволило перевести его из исследовательской плоскости, в плоскость реального промышленного использования с весьма хорошими результатами [2]. Однако, несмотря на столь значительные результаты, которые были достигнуты при реализации процесса деформационного воздействия на НЛЗ в области неполного затвердевания, актуальность вопросов, связанных с изучением поведения как поверхностных, так и внутренних дефектов в этом случае, не  уменьшилась.

Состояние поверхности НЛЗ зависит от таких факторов, как химический состав разливаемой стали, температура разливки, расход воды в зоне вторичного охлаждения, температура и  характер ее распределения по поверхности и т.д. Однако исходя из основных положений теории прокатки [3],  равномерность температуры на поверхности  НЛЗ во время обжатия имеет особенно важное значение для предотвращения образования дефектов или  развития последних, имеющих ярко выраженные сталеплавильные генетические признаки [4]. Поэтому необходимо правильно назначать температуру разливки и расход воды в зоне вторичного охлаждения. Следует особо отметить, что в ряде случаев эта проблема решалась путем установки перед деформирующим оборудованием подогревательных печей, в которых происходило выравнивание температуры поверхности НЛЗ [5].

Деформационное воздействия на НЛЗ в зоне двухфазного (твердо-жидкого) состояния приводит к весьма существенной неравномерности распределения вытяжки по сечению. Было установлено, что  при деформировании НЛЗ сечением 140х140 мм в заготовку сечением 105х105 мм коэффициент вытяжки составляет 1,8. Однако оценка вытяжки в центральных (и прилегающих к ним) слоях через отношение коэффициента формы включений (отношение длин большей и малой осей) в НЛЗ после обжатия к коэффициенту формы включений в НЛЗ, полученной без обжатия показывает, что вытяжка в этих слоях значительно больше, чем вблизи поверхности и достигает максимального значения 3. Это объясняется тем, что температура в центральной части слитка значительно выше, чем вблизи поверхности.

В свете вышеизложенного, особое место занимают вопросы связанные с формой и пространственной ориентацией как поверхностных, так и внутренних (макроструктурных) дефектов НЛЗ после деформационного воздействия в линии МНЛЗ. Данные работы [6] позволили сделать вывод о том, что приложение внешнего деформационного воздействия будет трансформировать форму поперечного сечения поверхностных дефектов в сторону треугольной так и уменьшать величину угла разориентации их продольных осей по отношению к оси прокатки (рис.1). При этом поведение внутренних дефектов макроструктуры авторами не исследовалось.

Рисунок 1 - Вид дефектов, расположенных на боковой грани заготовки [6] после прокатки в клетях  мелкосортного стана 250-2 ОАО “ЕВРАЗ ЗСМК”:

а-  после 7-й клети; б –после  9-й клети; в – в готовом прокате

В методическом плане, по нашему мнению,  необходимую информацию о поведении внутренних дефектов макроструктуры могут дать появившиеся в последние годы публикации о попытках деформирования сортовой заготовки в тянуще-правильном агрегате (ТПА) [7,8]. Опубликованные результаты имеют весьма неоднозначный характер.

В свете вышеизложенного, в условиях сортовой МНЛЗ ПАО “Электросталь” (г. Курахово) [9] был воспроизведены эксперимент по деформиванию сортовой заготовки сечением 125х125 мм (рисунок 2) в ТПА при наличии в последней незакристаллизовавшейся осевой области. Обжатие осуществляли за счет перемещения верхнего приводного ролика.

Анализ приведенных на рис.2 макротемплетов показывает, что во внутренних слоях заготовки возникают трещины, перпендикулярные продольной оси. При минимальных обжатиях трещины носят односторонний характер (со стороны прижимного ролика, рис. 2а) и в большинстве случаев классифицируются как дефекты вызванные неправильной работой ТПА [10]. Приложение разового абсолютного обжатия порядка 7,0 мм привело к тому, что трещины стали носить двухсторонний характер (рис. 2б). Дефекты расположенные вблизи продольной оси симметрии приобрели вытянутую форму, а их продольная ось имеют  угол рассогласования с продольной осью заготовки. Отмеченное однозначно свидетельствует о том, что приложение деформационного воздействия к кристаллизующейся заготовке в линии МНЛЗ приводит к частичной трансформации их вида с одной стороны,  а с другой – обусловливает актуальность исследований направленных на изучение влияния

а)                                                                                                  б)

в)

Рисунок 2 – Макроструктура непрерывнолитой заготовки из стали S235 сечением 125х125 мм после деформирования в тянуще-правильном агрегате (ТПА): а – внешний вид ТПА; б - обжатие 2-3 мм; б – обжатие 7,0 мм

характера пространственной ориентации внутреннего дефекта макроструктуры на степень их “залечивания” при последующей прокатке.

Цель и задачи исследования. Целью работы является исследование влияния фактора пространственной ориентации дефектов поверхности и сплошности макроструктуры металла осевой области деформированной в линии радиальной МНЛЗ сортовой заготовки с использованием физических моделей.

В качестве методики исследования был принят подход ранее описанный в работе [11] (принятая форма сечения дефекта-имитатора в наибольшей степени соответствует данным работы [6], а в качестве базовой информации о форме и характере пространственной ориентации дефектов в предварительно деформированной в линии МНЛЗ сортовой заготовки – результаты экспериментального исследования выполненного в условиях ПАО “Электросталь” [12].

Эксперимент проводили применительно к условиям деформирования редуцированной непрерывнолитой заготовки по двум схемам прокатки с масштабом моделирования равным 1:5:

- в гладких валках, имитирующих процесс бескалибровой прокатки [13,14] применительно к условиям первых двух клетях обжимной группы мелкосортно-среднесортного стана 350 ОАО “Оскольский электрометаллургический комбинат”;

- в первой и второй  парах сопряженных прямоугольных калибров обжимной клети стана 500/370 ПАО “Донецкий металлопрокатный завод”.

Учитывая многовариантность решаемой задачи, была разработана универсальная конструкция физической модели, позволяющая имитировать пространственное расположение как поверхностных, так и внутренних дефектов (рисунок 3). В усовершенствованную конструкцию физической модели были внесены следующие изменения:

Рисунок 3 - Вид и стадии изготовления универсальной слоистых физических моделей со штифтовым соединением: а – сборка и подпрессовка образца для выравнивания, б – установка штифтов, в, г – нанесение дефектов-имитаторов, д – нанесение координатной сетки

- дефекты-имитаторы наносились на обе плоскости осевой пластины толщиной 3 мм (при выбранном масштабе  внешняя плоскость пластины будет располагаться на внешней условной границе зоны равноосной “недендритной” структуры;

- ось дефектов-имитаторов не совпадала с продольной осью физической модели. В ходе эксперимента угол несоосности принимали равным 300, 450 и 600;

-	на верхнюю и нижнюю поверхности физической модели наносились дефекты-имитаторы, ось которых или совпадала с продольной осью физической модели или была перпендикулярна ей;

-	на боковую поверхность физических моделей с помощью специальной матрицы наносилась координатная сетка.

Дефекты наносились шириной 5, 10 и 15 мм. Глубина дефектов колебалась в пределах от 0,75 до 1,8 мм. Пластины соединялись между собой с использованием штифтового соединения. Однако последующая прокатка физических моделей со штифтовым соединением в калибрах показала их недостаточную прочность (расслоение образца во время прокатки). Данное обстоятельство потребовало перехода на слоистые физические модели, соединенные методом пайки.

Такая конструкция образца позволяет оценить характер локализации деформации в слое толщиной, сопоставимой с глубиной дефекта. В дальнейшем, физические модели (рисунок 4) были прокатаны на лабораторном стане 100 после чего их разъединяли и производили повторный обмер размеров дефектов-имитаторов. При анализе результатов оценивали формоизменение дефектов в продольном и поперечном направлении.

Результаты обработки первичных данных по формоизменению дефектов-имитаторов при прокатке в гладких валках представлены на рисунке 5 в виде

Рисунок 4 -  Вид поверхностей физической модели после прокатки в гладких валках (а) и прямоугольных калибрах (б)

Рисунок 5 – Изменение относительных деформаций дефекта-имитатора (h – глубины, b – ширины, l – длины) от угла рассогласования с осью прокатки α и величины вытяжки μ: после 2-х проходов кантовка на 900

зависимостей относительного изменения их ширины b и длины l от величины угла рассогласования между их продольной осью и осью прокатки.

Анализ полученных результатов показал, что при деформировании физических моделей  в сопоставимых по суммарному коэффициенту вытяжки условиях (λ∑≤1,3) относительные коэффициенты деформации дефектов-имитаторов в системе прямоугольных калибров (прокатка за два прохода при приложении однонаправленной деформации без кантовки на 900) существенно выше, чем в случае прокатки в гладких валках ( прокатка за три прохода при приложении разнонаправленной деформации за счет  кантовки на 900 после второго прохода). В частности, в зависимости от угла несоосности продольных осей дефектов-имитаторов и продольной оси прокатки такое превышение составило: по параметру εh – в 1,3 ÷1,5 раза, по параметру εb – 1,2 ÷ 1.62, по параметру εl – 1,25 ÷ 2,59 раза.

Однозначно установлено, что наличие угла несоосности внесит коррективы в механизм изменения ширины дефектов-имитаторов. В отличие от соосных дефектов-имитаторов, когда наблюдалась, практически однонаправленная вытяжка с уменьшением ширины дефекта [11], наличие несоосности приводит, в большинстве случаев, не к уменьшению ширины, а к увеличению их ширины за счет наличия продольных растягивающих сил. Особенно четко данный эффект проявляется в том случае, когда продольная ось дефекта перпендикулярна оси прокатки.

Говоря о возможности  полной “выкатки” дефектов макроструктуры в первых проходах можно утверждать, что данное условие достижимо при прокатке в системе прямоугольных вытяжных калибрах при величине суммарной вытяжки λ∑≥2,0 и наличии кантовок на 900 в используемой схеме прокатки. Реализация подобной схемы прокатки позволит ожидать уменьшения глубины дефектов на уровне не менее 90%, а их ширины – не менее чем 2,5 и более раз. При этом удлинении дефектов достигнет (90,6÷95,6) % от величины суммарной вытяжки.

Что касается угла рассогласования оси дефекта-имитатора по отношению к оси прокатки, следует отметить, что λ1≤1,2 величина угла рассогласования остается неизменной. Однако по мере дальнейшего увеличения вытяжки угол рассогласования уменьшается в сторону соосности. В случае дефектов, ось которых перпендикулярна оси прокатки наблюдается лишь незначительное отклонение оси от перпендикулярности. Однако ее величина соизмерима с величиной погрешности.

Последующая после кантовки на 90° прокатка за 2 прохода привела к существенному уменьшению угла рассогласования. Дефекты-имитаторы, которые имели базу 30°, стали иметь угол рассогласования не более 10°, а в случае дефектов-имитаторов с базой 60° - угол рассогласования уменьшается до 37°. Особого внимания заслуживает факт того, что уменьшился угол рассогласования и в случае перпендикулярных дефектов. С физической точки зрения, объяснением данному факту может быть дано только с позиции различия в величинах вытяжки  разных слоёв физической модели.

Характер формоизменения  дефектов-имитаторов, расположенных на внешней условной границе зоны равноосной “недендритной” структуры, в целом соответствует вышеописанному для продольно-поперечная плоскость симметрии физической модели. Однако по абсолютной величине получаемые степени относительной деформации выше, что полностью объяснятся характером распределения деформации по высоте физической модели [16]. Применительно к условиям прокатки в гладких валках (таблица 1) по параметру εb  превышение не более 12%, а по параметру εl  - 16,0 ÷ 21,0  %. Данные результаты не противоречат данным работы [17].

Таблица 1

Формоизменению дефектов-имитаторов на внешней условной границе зоны равноосной “недендритной” структуры при прокатке в гладких валках

| Коэффициент вытяжки, λ | Угол несоосности, α, град | Соотношение ’b / b * | Соотношение ’l / l * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,142 | 30,0 | 0,985÷1,015 1,0 | 1,12÷1,20 1,16 |
| 1,159 | 45,0 | 1,065÷1,085 1,075 | 1,165÷1,195 1,180 |
| 1,277 | 60,0 | 1,110÷1,130 1,120 | 1,200÷1,220 1,210 |

* ’b ,’l  относительное изменение ширины и длины дефекта-имитатора в плоскости  условной границе зоны равноосной “недендритной” структуры;

** - числитель минимальное и максимальное значение, знаменатель - среднее

Оценка формоизменения дефектов-имитаторов на контактирующих с рабочим инструментом поверхностях физических моделях была выполнена только применительно к условиям  прокатки в гладких валках (табл. 2),

Таблица 2

Формоизменению дефектов-имитаторов на контактирующих с рабочим инструментом поверхностях физических моделей при прокатке в гладких валках

| Коэффи-циент вытяжки, λ | Среднее значение, ввb и нвb * | Среднее значение, ввl и нвl * | Соотношение, ввb / нвb ** | Соотношение, ввl / нвl ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α= 900 (поперечно-ориентированные дефекты) |  |  |  |  |
| 1,142 | 0,373 0,633 | 0,037 0,010 | 0,583÷0,595 0,589 | 3,515÷3,885 3,7 |
| 1,159 | 0,223 0,247 | 0,176 0,090 | 0,863÷0,943 0,903 | 1,847÷2,053 1,95 |
| 1,277 | 0,770 0,670 | 0,100 0,130 | 1,089÷1,209 1,149 | 0,738÷0,800 0,769 |
| α= 00 (продольно-ориентированные дефекты) |  |  |  |  |
| 1,142 | 0,639 0,657 | 0,161 0,170 | 0,939÷1,008 0,974 | 0,917÷0,977 0,947 |
| 1,159 | 0,665 0,690 | 0,189 0,200 | 0,929÷0,999 0,964 | 0,910÷0,980 0,945 |
| 1,277 | 0,780 0,790 | 0,215 0,220 | 0,949÷1,025 0,987 | 0,939÷1,015 0,977 |

* ввb , ввl , нвb , нвl – среднее значение относительного изменения ширины и длины дефекта-имитатора в плоскостях  контактирующих с верхним и нижним валком соответственно;

** - числитель минимальное и максимальное значение, знаменатель - среднее

поскольку после прокатке в калибрах корректно выполнить измерения размеров деформированных дефектов-имитаторов не удалось ввиду практически полной их “выкатки”. В целом полученные результаты не противоречат имеющимся в литературе данным [18 - 20]. Из приведенных данных следует, что по мере роста величины суммарной вытяжки характер деформации дефектов-имитаторов становится одинаковым. При этом поперечны размеры уменьшаются более интенсивно, чем происходит их удлинение.

Выводы. В работе представлены результаты исследования влияния фактора пространственной ориентации дефектов поверхности и сплошности макроструктуры металла осевой области деформированной в линии МНЛЗ сортовой заготовки с использованием физических моделей. Использование слоистых моделей в совокупности с предложенной формой и способом нанесения дефектов на поверхность n-го слоя позволяет оценивать влияние степени деформации и фактора пространственной ориентации на процесс их «залечивания». Полученные экспериментальные данные позволили развить представления о механизмах “залечивания” дефектов сплошности металла в зависимости от величины суммарной вытяжки, угла несосности продольной оси дефекта с напрвлением прокатки, а также от удаленности их залегания от продольно-поперечной плоскости симметрии.

Данная работа выполнена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям социально-экономического развития Белгородской области за счет средств областного бюджета Белгородской области, номер проекта – 2015.01.5.

Библиографический список

- Tarmann B., Von Baar H.  AIMI. Born // Steel Continuous processing. 1966. v. 21. pp.361.

- Thome R., Ostheimer V., Ney G. and e.t.c.  Soft reduction in the continuous casting of billets // Millennium steel. 2007. pp. 112-118.

- Василев Я.Д., Минаев А.А. Теория продольной  прокатки. – Донецк: УНИТЕХ, 2009. – 488 с.

- Погоржельский В.И. Контролируемая прокатка непрерывнолитого металла. - М.: Металлургия, 1986. - 151 с.

- Saiga I., Fukuy K.,  Punakisiy Yo. and e.t.c.  The quality of the ingots obtained by combining continuous casting and rolling // Tetsu-To-Hagane. 1974. v.60. №7. рр. 990-999.

- Peretyat'ko V.N., Mart'yanov Yu.A., Umanskii A.A., Fedorov A.A. Distortion of longitudinal dtfects in rolling on a continuous small-bar mill // Steel in translation, 2008. v. 38. №8.  рр. 599-602.

- Сотников А.А., Терлецкий С. В., Марушкевич В. Э. Системы мягкого обжатия на МНЛЗ и их влияние на качество макроструктуры заготовок // Сталь. 2011.  № 2. С. 17-19.

- Куберский С.В., Стриченко С.М., Завгородний А.В. Экспериментальные исследования процессов мягкого обжатия непрерывнолитых сортовых заготовок в промышленных условиях // Прикладная механика  2011.  № 4/7 (52). С. 41-43.

- Серов А.И. Создание и развитие электрометаллургического комплекса ООО «Электросталь» (г. Курахово, Украина) // Металлы и литье Украины.  2010. №9-10. С.10-14.

- Cabai G., Cabai F.. Continuous casting of steel. Some principles and practical notes. – STS s.r.l., 2010. – 112 p.

- Smyrnov Y.N., Skliar V. A.,  Belevitin V. A and e.t.c. Defect Healing in the Axial Zone of Continuous-Cast Billet // Steel in translation, v. 46. №5. 2016. рр. 325-328.

- Смирнов Е.Н., Серов А.И., Галухина И.Н. и др. Исследование макроструктуры непрерывнолитой сортовой заготовки из конструкционных марок стали и характера ликвации химических элементов // Обработка материалов давлением: сборник научных трудов. -  Краматорск: ДГМА. 2013. Вып.1 (34). С. 184 - 191.

- Бескалибровая прокатка сортовых профилей / Л.Е. Кандауров, Б.А. Никифоров, А.А. Морозов и др. – Магнитогорск: Магнитогорский дом печати, 1998. – 128 с.

- Janadzava T., Tanaka T., Noda A. and e.t.c. Development of Groovelles rolling // Transaction of the Iron and Steel Institute of Japan. 1983.v.22. №8. pp. 710-715.

- Крахт В.Б., Пратусевич А.Е., Шляхов Н.А. Повышение эффектив-ности сортамента мелкосортно-среднесортного стана 350 Оскольского электро-металлургического комбината // Производство проката. 2003. №5. С. 19-21.

- Тарновский И.Я., Поздеев А.А., Ляшков В.Б. Деформация металла при прокатке. - Свердловск: Металлургиздат, 1956. – 287 с.

- Логинов Ю.Н.,  Еремеева К.В. Прокатка заготовки с одиночно расположенной в объеме порой // Заготовительное производство в машиностроении. 2009. №11. С. 33-37.

- Зильберг  Ю.В. Исследование закономерностей формоизменения поверхностных дефектов при прокатке  // Сталь. 1997.  №10. С. 44-46.

- Перетятько В.Н., Рогов Ю.Е., Журавлев Б.К. и др.  Выработка поверхностных дефектов в ящичных калибрах // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. 2011.  №2. С. 26-29.

- Уткин Г.С., Резвов Б.С., Храмцов В.В. и др. Интенсификация выработки поверхностных дефектов при производстве заготовок // Производство проката. 2003. №4. С. 10-20.

THE RESEARCH OF THE BEHAVIOR OF DEFECTS OF A MACROSTRUCTURE OF THE PRE-DEFORMED IN-LINE CASTER BILLETS DURING ROLLING

Smyrnov Y.N.1, D. Sc., professor

Skliar V.A.,1 Ph.D, docent

Smyrnov O. Y.2, M.Sc

Belevitin V. A.3, D. Sc., professor

Pivovarov R.E. 1, postgraduate

1 Uagarov Stary Oskol Technological Institute, Moscow Institute of Steel and Alloys, Stary Oskol, Russia

(309516, Russia, Stary Oskol, m-n im. Makarenko, 42)

2Częstochowa University of Technology

(gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa, Poland)

3South Ural State Humanitarian Pedagogical University
Chelyabinsk, Russian Federation

(454074, Russian Federation, Chelyabinsk, Bazhova, 46a, k. 7)

Abstract. The most significant trend in recent decades in the field of continuous casting of steel ingots is a partial transfer of the process of deformation of the exposure to the field of complete solidification (rolling mill) in the area of two-phase (solid-liquid) state (technological line CCM). However, the implementation of such a two-stage deformation of the continuous cast ingot leads to the need for changes to the methodology of physical simulation of the behavior of defects (surface and bulk) in the course of the subsequent rolling, first and foremost, in terms of the correct choice of their geometric shape and spatial orientation.

The paper presents the results of a study of the influence of the spatial orientation of the surface defects and continuity of the macrostructure of the metal axial region deformed in the line of the continuous casting machine billets using layered physical models. An experimental study performed on the conditions of deformation of billets reduced by two schemes rolling simulation scale is 1:5:

- smooth rolls, simulating the process of groovelles rolling as applied to the first two stands of crimp of the group of light-section mill 350 medium section of JSC “Oskol electrometallurgical Kombinat;

- in the first and second pairs of rectangular caliber crimp the mill stands 500/370 PJSC “Donetsk metal rolling plant”.

Given the multiplicity of the problem, was developed the universal design of physical models to simulate the spatial location of both surface and internal defects.

Studies show that in the case of rolling physical models extract ratio over 2.0 and an angle of misalignment defects imitators close to 60° possible their complete “healing”. In turn, the decrease in the angle to 30° contributes to greater extraction of the defect-simulator and only a small decrease in their width. In the case of total misalignment defects imitators (angle 90°) there is a broadening of the defects and their separation to the initial length after tilting by 90°.

The obtained experimental data allowed to develop understanding of the mechanisms of "healing" defects integrity of metal depending on the magnitude of the total extracts, the angle of misalignment  the longitudinal axis of the defect with the direction of rolling and the distance of their occurrence from the longitudinal-transverse plane of symmetry.

Keywords: deformation, section rolling, billets, grooves, stand, physical models, process of "healing", defects macrostructure

REFERENCES

1.	Tarmann B., Von Baar H.  AIMI. Born // Steel Continuous processing. 1966. v. 21. pp.361.

2.	Thome R., Ostheimer V., Ney G. and e.t.c.  Soft reduction in the continuous casting of billets // Millennium steel. 2007. pp. 112-118.

3. Vasilev Ja.D., Minaev A.A. Teorija prodol'noj  prokatki (The theory of longitudinal rolling). – Doneck: UNITEH, 2009. – 488 р. (in Rus)

4. Pogorzhel'skij V.I. Kontroliruemaja prokatka nepreryvnolitogo metalla (Controlled rolling of a continuous cast metal). - M.: Metallurgija, 1986. - 151 р. (in Rus)

5.	Saiga I., Fukuy K.,  Punakisiy Yo. and e.t.c.  The quality of the ingots obtained by combining continuous casting and rolling // Tetsu-To-Hagane. 1974. v.60. №7. рр. 990-999.

6.	Peretyat'ko V.N., Mart'yanov Yu.A., Umanskii A.A., Fedorov A.A. Distortion of longitudinal dtfects in rolling on a continuous small-bar mill // Steel in translation, 2008. v. 38. №8.  рр. 599-602.

7. Sotnikov A.A., Terleckij S. V., Marushkevich V. Je. System of soft reduction for CCM and their impact on the quality of the macrostructure of the billets // Stal'. 2011.  № 2. рр. 17-19. (in Rus)

8. Kuberskij S.V., Strichenko S.M., Zavgorodnij A.V. Experimental research of process soft reduction continuous cast billets in an industrial environment // Prikladnaja mehanika  2011.  № 4/7 (52).  рр.  41-43. (in Rus)

9. Serov A.I. Construction and development of an electrometallurgical complex at the JSC Elektrostal (Kurakhovo, Ukraine) // Metally i lit'e Ukrainy.  2010. №9-10. рр. 10-14. (in Rus)

10. Cabai G., Cabai F.. Continuous casting of steel. Some principles and practical notes. – STS s.r.l., 2010. – 112 p.

11. Smyrnov Y. N., Skliar V. A.,  Belevitin V. A and e.t.c. Defect Healing in the Axial Zone of Continuous-Cast Billet // Steel in translation, v. 46. №5. 2016. рр. 325-328.

12. Smirnov E.N., Serov A.I., Galuhina I.N. i dr. The macrostructural research of continuous casting billet out of constructional steel grades and character of chemical elements segregation // Obrabotka materialov davleniem: sbornik nauchnyh trudov. -  Kramatorsk: DGMA. 2013. Vyp.1 (34). рр. 184 - 191. (in Rus)

13. Beskalibrovaja prokatka sortovyh profilej (Groovelles rolling of section bars) / L.E. Kandaurov, B.A. Nikiforov, A.A. Morozov i dr. – Magnitogorsk: Magnitogorskij dom pechati, 1998. – 128 р. (in Rus)

14. Janadzava T., Tanaka T., Noda A. and e.t.c. Development of Groovelles rolling // Transaction of the Iron and Steel Institute of Japan. 1983.v.22. №8. pp. 710-715.

15. Kraht V.B., Pratusevich A.E., Shljahov N.A. Improving the efficiency of product mix small-, medium-section mill 350 Oskol Electrometallurgical Plant // Proizvodstvo prokata. 2003. №5. pp. 19-21. (in Rus)

16. Tarnovskij I.Ja., Pozdeev A.A., Ljashkov V.B. Deformacija metalla pri prokatke (Metal deformation during rolling). - Sverdlovsk: Metallurgizdat, 1956. – 287 р. (in Rus)

17. Loginov Ju.N., Eremeeva K.V. Evolution a single pore located in the article volume during rolling // Zagotovitel'noe proizvodstvo v mashinostroenii. 2009. № 11. pp. 33-37. (in Rus)

18. Zil'berg  Ju.V. The study of regularities of forming surface defects during rolling // Stal'. 1997.  №10. pp. 44-46. (in Rus)

19. Peretjat'ko V.N., Rogov Ju.E., Zhuravlev B.K. i dr.  The degeneration of surface defects in box calibers // Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Chernaja metallurgija. 2011.  №2. pp. 26-29. (in Rus)

20. Utkin G.S., Rezvov B.S., Hramcov V.V. i dr. Intensification of the degeneration of surface defects in the manufacture of billet // Proizvodstvo prokata. 2003. №4. pp. 10-20. (in Rus)